Data/hora: 16/06/2024 04:27:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/01/2016	
Data da última atualização: 	01/03/2016	
Autoria: 	PROTÁSIO, T. de P.; TRUGILHO, P. F.; SIQUEIRA, H. F. de; MELO, I. C. N. A. de; ANDRADE, C. R.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B.	
Título: 	Caracterização energética de pellets in natura e torrificados produzidos com madeira residual de Pinus.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 84, p. 435-442, out./dez. 2015.	
DOI: 	doi: 10.4336/2015.pfb.35.84.843	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi avaliar pellets torrificados e in natura,produzidos a partir da madeira residual de Pinus, destinados ao uso bioenergético. A compactação da madeira residual de Pinus sp. oriunda de serraria foi realizada em uma peletizadora com matriz plana de 8 mm. As torrefações foram realizadas em forno elétrico, tipo mufla, estabilizado em temperaturas finais de 220 °C e 250 °C por 30 min. Foram determinadas as seguintes propriedades nos pellets: densidades aparente e energética unitárias, densidades a granel e energética do granel, composição química imediata (materiais voláteis, cinzas e carbono fixo), poder calorífico superior e umidade. Observou-se aumento do poder calorífico superior e redução do teor de umidade nos pellets torrificados, contudo, o ganho em valor calórico foi inferior à perda de massa dos pellets após a torrefação, reduzindo assim a densidade energética dos pellets. Os pellets in natura apresentam potencial de comercialização em países europeus, como Alemanha, Áustria e Suécia. A metodologia utilizada para torrefação não é indicada para o tratamento térmico de pellets. Porém, recomendam-se novas pesquisas sobre torrefação de pellets em uma faixa mais ampla de temperatura e tempo de residência, visando determinar parâmetros que otimizem as propriedade energéticas.	
Palavras-Chave: 	Biomassa florestal; Densificação; Densification; Forestry biomass.	
Thesagro: 	Energia; Tratamento Térmico.	
Thesaurus Nal: 	energy; heat treatment; Pinus.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/140354/1/843-12521-2-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54718-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS