Data/hora: 13/06/2024 05:21:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/03/2001	
Data da última atualização: 	13/02/2015	
Autoria: 	KALIL FILHO, A. N.; KALIL, G. P. da C.; GRAÇA, M. E. C.; MEDEIROS, A. C. de S.	
Afiliação: 	Kalil Filho, A. N., Graca, M. E. C., pesquisadores da Embrapa Florestas.	
Título: 	Análise da plasticidade e do teor de borracha seca (DRC) do látex de clones de seringueira (Hevea sp).	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 41, p. 3-11, jul./dez. 2000.	
ISSN: 	1517-6371	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram discutidos alguns caracteres de qualidade da borracha, tais como teor de borracha seca, extrato acetônico e plasticidade. As análises de variâncias mostraram diferenças estatisticamente significativas entre tratamentos (clones) para teor de borracha seca (DRC), Plasticidade Wallace (Po) e Plasticidade após 30 minutos (P30) e entre épocas de sangria para teor de borracha seca. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre médias de clones para extrato acetônico. O teor de borracha seca dos clones IAN 873 e Fx 3899 foi significativamente superior ao dos clones Fx3810 e Fx 4098, ao nível de 5%. O clone IAN 6158 apresentou o maior valor de Po (64,19%) e o IAN 6543 o menor Po (38,14). Os clones não diferiram entre si quanto ao Índice de Retenção de Plasticidade (PRI).	
Palavras-Chave: 	Borracha natural; Natural Rubber; Plasticidade; Plasticity.	
Thesagro: 	Clone; Hevea.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/3013/1/kalil.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (3013-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS