Data/hora: 10/06/2024 16:25:59

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/06/2015
Data da última atualização: | 11/06/2015
Autoria: | PALERMO, G. P. De M.; LATORRACA, J. V. De F.; CARVALHO, A. M. de; GARCIA, R. A.
Título: | Avaliação da superfície da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden tratada termicamente.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 1, p. 145-152, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste estudo foi estudar a qualidade da superfície usinada da madeira de Eucalyptus grandis, submetida ao processo de tratamento térmico. As operações de usinagens realizadas nas tábuas obtidas a partir do processamento de mecânico de seis árvores foram: desempeno, desengrosso, rasgo na furadeira horizontal, furação, furação para dobradiça e lixamento. Foram selecionadas 208 tábuas de 125 x 25 x 500 mm, sendo 104 não tratadas e 104 tratadas termicamente a uma temperatura final de 190ºC. A avaliação da superfície foi feita de acordo com a norma ASTM D-1666/87. O resultado mostrou que a madeira de Eucalyptus grandis apresenta um bom comportamento durante os testes de usinagem, obtendo notas 1 e 2 (excelente e bom), exceto para os testes de furação para a dobradiça no furo passante e furação com broca de 12, 8 e 6 mm, pois alcançaram notas entre 2 e 4 (bom, regular e ruim). O tratamento térmico diminuiu a quantidade de defeitos nas amostras usinadas, com exceção para o defeito grã arrancada, em algumas operações de usinagem.
Palavras-Chave: | Superfície da madeira; Usinagem da madeira.
Thesagro: | Tratamento Térmico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53815-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS