Data/hora: 02/06/2024 06:55:36

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/03/2009
Data da última atualização: | 06/03/2009
Autoria: | OKINO, E. Y. A.; CAMARGOS, J. A. A.; SANTANA, M A. E.; MARQUES, M. H. B.; MARTINS, V. A.; SOUSA, M. E. de; TEIXEIRA, D. E.
Título: | Descrição dos caracteres tecnológicos da madeira de Cupressus glauca Lam.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, São Paulo, n. 72, p. 39-48, dez. 2006.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A madeira de cipreste (Cupressus glauca Lam.) é versátil, sendo caracterizada pela beleza natural, grã
direita, coloração marrom pálida ou branca, textura média e brilho moderado. As propriedades físicas e
mecânicas foram determinadas de acordo com a norma ASTM D 143-94. A madeira é leve, com densidade
básica média de 0,41 g/cm³. O ensaio acelerado de laboratório foi baseado na norma ASTM D 2017-81,
apresentando amplo espectro de durabilidade natural variando, em média, de ?resistente? a ?moderadamente
resistente? quando exposta aos fungos de podridão-branca Ganoderma applanatum e Trametes
versicolor. Quanto aos fungos de podridão-parda Gloeophyllum trabeum e Lentinus lepideus a madeira
foi classificada como ?não resistente? e ?moderadamente resistente?, respectivamente, sendo verificada a
preferência dos fungos de podridão-parda. O teor de extrativo foi baixo enquanto que o de lignina foi elevado,
corroborando com os dados de outras coníferas. Na secagem convencional, a madeira de cipreste
apresentou pequena tendência ao encurvamento e moderada tendência à rachadura nos nós. No geral, as
propriedades mecânicas foram boas e, como citada na literatura, a madeira de cipreste pode ser usada na
construção leve, embarcações, marcenaria, móveis e painéis. Pelas características tecnológicas apresentadas,
a madeira de cipreste, isenta de qualquer trato silvicultural, mostrou ser bastante promissora para a implantação de florestas homogêneas.

Palavras-Chave: | Contração; Densidade; Durabilidade; Propriedade da madeira.
Thesagro: | Cipreste; Secagem.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44661-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS