Data/hora: 23/06/2024 10:58:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	24/04/2009	
Data da última atualização: 	24/04/2009	
Autoria: 	GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; MENDES, L. M.; MENDES, R. F.; MORI, F. A.	
Título: 	Painéis compensado de eucalipto: estudo de caso de espécies e procedências.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 15, n. 1, p. 10-18, jan./mar. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, neste trabalho, a avaliação de 15 procedências advindas de espécies de Eucalyptus cloeziana, Eucalyptus
grandis e Eucalyptus saligna, para confecção de painéis compensados multilaminados. Foram fabricados 6 painéis para cada procedência.
Utilizou-se adesivo fenol-formaldeído com gramatura de 320g/m². O ciclo de prensagem utilizado foi de pressão de 15kgf/cm²,
temperatura de 150ºC, por 10 minutos. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que, nas propriedades físicas, destacaram-se as
espécies de Eucalyptus cloeziana e Eucalyptus saligna. Nos testes mecânicos, MOE apresentou-se acima das exigências da norma,
com exceção da procedência 7785 de Eucalyptus saligna, onde a flexão foi realizada paralela às fibras da capa. Para MOR paralelo,
apenas as procedências 9789 e 10695 de Eucalyptus grandis e 97852 de Eucalyptus cloeziana conseguiram atingir as exigências da
norma ABNT 31:000.05-001/2. Para tensão de cisalhamento e falha na madeira, todas as procedências e espécies se mostraram acima
das exigências, com exceção das de número 10634, 48 e 9753 de Eucalyptus grandis.	
Palavras-Chave: 	Painel compensado.	
Thesagro: 	Eucalipto; Procedência.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (45017-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS