Data/hora: 10/06/2024 11:11:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	10/08/2015	
Data da última atualização: 	11/08/2015	
Autoria: 	PAES, J. B.; LOIOLA, P. L.; OLIVEIRA, J. T. da S.; BRAZ, R. L.; KLITZKE, R. J.	
Título: 	Efeito de soluções salinas na estabilidade dimensional das madeiras de Corymbia torelliana e Eucalyptus cloeziana.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 271-281, jun. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo teve por objetivo avaliar a influência de soluções salinas na estabilidade dimensional das madeiras de Corymbia torelliana e Eucalyptus cloeziana. Amostras de madeira de 2,0 x 3,0 x 5,0 cm (tangencial x radial x longitudinal) foram impregnadas com soluções a 5% de concentração de cloreto de sódio, cloreto de lítio, carbonato de sódio, sulfato de magnésio, sulfato de zinco e sulfato de cobre II, sob vácuo intermitente, e suas dimensões aferidas nos períodos de 24; 48; 72 e 96 horas de imersão, seguida da secagem em estufa nas temperaturas de 40, 60, 80 e 103 ± 2 °C, por intervalos de 24 horas e comparada com amostras controle imersas em água destilada mantidas nas mesmas condições. A impregnação das amostras de madeiras com a solução de cloreto de lítio promoveu a maior redução no inchamento e contração da madeira em relação às demais soluções salinas testadas, tendo a estabilidade no inchamento sido atingida após 48 a 72 horas de impregnação. As soluções de cloreto de lítio e de sulfato de cobre II proporcionaram à madeira de Corymbia torelliana os menores coeficientes anisotrópicos. Enquanto para o Eucalyptus cloeziana, os menores coeficientes foram obtidos com as soluções de sulfato de cobre II e cloreto de sódio.	
Palavras-Chave: 	Coeficiente anisotrópico; Madeira de eucalipto; Retratibilidade; Solução salina.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54042-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS