Data/hora: 25/06/2024 12:21:56

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/10/2008
Data da última atualização: | 17/10/2008
Autoria: | PLASTER, O. B.; OLIVEIRA, J. T. da S.; ABRAHÃO, C. P.; BRAZ, R. L.
Título: | Comportamento de juntas coladas da madeira serrada de Eucalyptus sp.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 14, n. 3, p. 251-258, jul./set. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a capacidade de adesão da madeira serrada de eucalipto que é composta por
uma mistura de espécies do gênero Eucalyptus, empregando-se os adesivos à base de resorcinol-formaldeído e acetato de polivinila. A
madeira foi segregada em três classes de densidade anidra: classe 1, 2 e 3 que combinadas entre si (classe1 x classe1; 2x2; 3x3; 1x2; 1x3;
2x3) resultaram em seis tratamentos por adesivo. Foi avaliada a resistência ao cisalhamento por compressão paralela e o porcentual
de falha na madeira. Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que a adesão das combinações madeira/adesivos testadas
apresentou desempenho satisfatório. Os valores médios da resistência ao cisalhamento das juntas mostraram-se equivalentes à
resistência ao cisalhamento da madeira sólida e não apresentaram diferenças quando comparados os dois adesivos. Em geral, o adesivo
à base de resorcinol-formaldeído apresentou maiores valores para falha na madeira (74,41%). Observaram-se maiores dificuldades na
adesão de amostras de mais alta densidade; isso quando se leva em consideração apenas os valores de falha na madeira, pois os valores
para a resistência das juntas em geral mostraram-se bastante semelhantes quando analisados os resultados obtidos com o adesivo à
base de resorcinol-formaldeído (140,56 Kgf/cm2). Para o acetato de polivinila, os valores da falha também decresceram com aumento
da densidade da madeira (65,94%), enquanto que a resistência foi positivamente afetada (140,25 Kgf/cm2). De modo geral a densidade
influenciou a adesão das juntas para os dois adesivos empregados.

Palavras-Chave: | Adesão; Densidade anidra.
Thesagro: | Madeira Serrada.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43909-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS