Data/hora: 25/06/2024 14:30:49

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/02/2017
Data da última atualização: | 17/02/2017
Autoria: | SOUZA, F. de; VALE, A. T. do.
Título: | Densidade energética de briquetes de biomassa lignocelulósica e sua relação com os parâmetros de briquetagem.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 405-413, out./dez. 2016.
DOI: | 10.4336/2016.pfb.36.88.879
Idioma: | Português
Conteúdo: | A densidade energética é uma das principais propriedades que definem a qualidade do briquete, pois resume as características químicas, as condições de umidade e a quantidade de calor do produto final em uma única variável. Para analisá- la, foram confeccionados seis briquetes por tratamento (pinus, tauari, cumaru, casca de arroz, bagaço de cana e torta de pinhão manso) em uma prensa briquetadeira Lippel modelo LB-32 com 40 g de biomassa cada e 5 min de prensagem. Os parâmetros de briquetagem foram: duas temperaturas (130 e 200 ºC), duas pressões de compactação (80 e 120 kgf cm- ²) e dois tamanhos de partículas (grossas ? retidas em peneira 35 mesh; finas ? não retidas a 35 mesh). A densidade energética foi obtida multiplicando-se o poder calorífico útil pela densidade aparente. Adicionalmente, realizou-se a análise química imediata. Os resíduos florestais tiveram o carbono fixo 9,0% superior e cinzas 2,3% inferior, comparados aos resíduos agrícolas. A densidade aparente dos briquetes variou de 1,088 a 1,305 g cm-³ e a densidade energética entre 3,11 ? 4,67 Gcal m-³. Os briquetes de cumaru foram considerados de melhor qualidade, com densidades aparente e energética de 1,23 g cm-³ e 4,61 Gcal m-³, respectivamente. Concluiu-se que o efeito da temperatura favoreceu a qualidade do briquete, superando os efeitos da pressão de compactação e tamanho da partícula.
Palavras-Chave: | Agroforestry waste; Biomass compression; Compactação de biomassa; Resíduos agroflorestais.
Thesagro: | Bioenergia.
Thesaurus Nal: | bioenergy.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155664/1/Densidade-energetica-de-briquetes.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55607-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS