Data/hora: 11/06/2024 00:31:18

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 31/10/2008
Data da última atualização: | 31/10/2008
Autoria: | OKINO, E. Y. A.; TEIXEIRA, D. E.; SOUZA, M. R. de; SANTANA, M. A. E.; SOUSA, M. E. de.
Título: | Propriedades de chapas OSB de Eucalyptus grandis e de Cupressus glauca.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 36, n. 78, p. 123-131, jun. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho objetivou avaliar a viabilidade técnica de utilização das madeiras de Eucalyptus grandis W.
Hill ex Maiden e de cipreste (Cupressus glauca Lam.) na fabricação de chapas de partículas orientadas
(OSB). Chapas de três camadas, na proporção de 1:2:1 e massa específica aparente nominal de 0,75
g/cm³ foram confeccionadas com 5% e 8% de resina uréia-formaldeído (UF) e fenol-formaldeído (FF),
baseado no peso seco de partículas. As propriedades das chapas foram determinadas de acordo com a
norma ASTM D 1037 e os resultados comparados com as especificações da norma canadense CSA O437.
Com relação às chapas OSB de eucalipto todas as propriedades mecânicas foram superiores ao mínimo
exigido pela CSA O437, para a classe O-2, com exceção do módulo de ruptura, na direção paralela,
usando a resina UF. Em termos de propriedades mecânicas as chapas OSB de cipreste foram superiores
às chapas OSB de eucalipto e também superaram todos os valores especificados pela norma canadense.
Todas as chapas apresentaram baixa estabilidade dimensional e não atenderam o valor máximo de inchamento
em espessura, após 24 h de imersão, requerido pela norma CSA O437, classe O-2. Dentre todos os
tratamentos testados aquele de melhor desempenho foi o de 8% de resina fenol-formaldeído. As madeiras
de eucalipto e de cipreste mostraram-se viáveis como matéria-prima para a confecção de chapas OSB.

Palavras-Chave: | Chapa de partícula orientada; OSB; Propriedade física; Propriedades mecânicas; Uréia e fenol-formaldeído.
Thesagro: | Cipreste; Eucalipto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44026-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS