Data/hora: 16/06/2024 02:39:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/07/1993
Data da última atualização: | 07/07/1993
Autoria: | OLIVEIRA, J. T. da S.; DELLA LUCIA, R. M.; VITAL, B. R.
Título: | Estudo das propriedades fisicas e tecnologicas da madeira da pindaiba (Xylopia sericea St.Hill.) IV. Densidade, umidade e secagem da madeira.
Ano de publicação: | 1990
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.14, n.2, p.139-154, jul./dez. 1990.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Determinou-se, neste trabalho, a densidade da madeira e da casca de Xylopia sericea e fez-se um estudo da umidade e sua variacao ao longo do tronco da arvore recem-abatida. Estudaram-se ainda as caracteristicas de sorcao, secagem e retratibilidade da madeira. A densidade da madeira com 15% de umidade e de 0,64 g/cm3; a densidade basica e de 0,53 g/cm3. Os valores sao muito uniformes, tanto ao longo do tronco quanto radialmente. A casca tem densidade basica de 0,50 g/cm3, tambem bastante uniforme. Essa uniformidade deve ser refletida em muitas outras propriedades  da madeira. A madeira da arvore recem-abatida possui um teor de umidade medio de 74% (base seca), havendo, entretanto, uma variacao acentuada no sentido medula-casca e ao longo do tronco. Seu comportamento quanto a sorcao e normal, com os dados ajustando-se facilmente tanto a modelos empiricos quanto ao modelo BET. A madeira seca rapidamente ao ar livre. Embora o quociente entre a contracao na direcao tangencial da madeira e no sentido radial seja elevado, a ocorrencia de defeitos durante a secagem e irrelevante.
Palavras-Chave: | Densidade.
Thesagro: | Casca; Madeira; Pindaíba; Xylopia Sericea.
Thesaurus Nal: | bark; density; wood.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10662-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS