Data/hora: 11/06/2024 05:58:15

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 02/04/2002
Data da última atualização: | 02/04/2002
Autoria: | GOMIDE, J. L.; OLIVEIRA, R. C. de.
Título: | Eficiencia da antraquinona na polpacao de eucalipto.
Ano de publicação: | 1979
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.3, n.2, p.208-220, jul./dez. 1979.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Cavacos industriais de madeira de Eucalyptus urophylla de origem hibrida foram utilizados para estudo da influencia da antraquinona na polpacao soda e kraft. Foram testados 6 niveis de antraquinona (0 - 0,01 - 0,05 - 0,10 - 0,20 e 0,50%, em relacao ao peso da madeira ) em 3 condicoes de alcali ativo (10, 13 e 14%). Os resultados obtidos demonstraram eficiente acao deslignificadora da antraquinona, principalmente quando em concentracoes extremamente baixas (menos de 0,1% em relacao a madeira). A antraquinona apresentou acao deslignificadora mais eficiente no processo soda que no kraft e em condicoes mais baixas de alcali ativo. Demonstrou tambem acao benefica sobre as resistencias das polpas de celulose, tendo sido as resistencias ao rasgo e ao arrebentamento as mais beneficiadas. As resistencias ao rasgo das polpas soda e kraft apresentaram aumentos da ordem de 32 e 24%, respectivamente, com a adicao de 0,05% de antraquinona. Adicao de quantidade semelhante de antraquinona resultou em aumentos de 60 e 6% nas resistencias ao arrebentamento, para os processos soda e kraft, respectivamente. A acao benefica sobre as resistencias a tracao foram minimas, tanto para o processo kraft como para o soda. A excecao da resistencia ao rasgo, as resistencias da polpa soda-AQ nao atingiram os niveis da polpa kraft convencional, embora a antraquinona tenha sido bastante eficiente na melhoria das propriedades de resistencia da polpa soda.
Thesagro: | Antraquinona; Eucalyptus Urophylla.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10990-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS