Data/hora: 10/06/2024 12:47:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/06/1995	
Data da última atualização: 	16/03/2009	
Autoria: 	FERREIRA, M.	
Título: 	Estudo da variação da densidade básica da madeira de povoamentos de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden.	
Ano de publicação: 	1970	
Fonte/Imprenta: 	1970.	
Páginas: 	62 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Livre Docência) - Departamento de Silvicultura da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.	
Conteúdo: 	I- O presente trabalho teve por objetivo, estabelecer a possibilidade do uso de amostras de madeira retiradas ao nivel do D.A.P., como representativas da densidade basica media de arvores de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden nas idades de 11, 12, 13, 14 e 16 anos. II - O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas diferentes: 1- Estudo da variacao da densidade media em funcao da altura da arvore. 2- Estudo da variacao da densidade basica media da arvore ao nivel de D.A.P. em funcao da distancia da medula para a casca. 3- Estudo da variacao da densidade basica media da arvore em funcao da densidade basica media ao nivel de D.A.P. 4- Estudo da variacao da densidade basica media dos povoamentos em funcao da idade. 5- Estudo da variacao da densidade basica media da arvore em funcao da densidade basica media ao nivel do D.A.P. III - Dois metodos de determinacao da densidade basica foram usados: a) Metodo destrutivo (usando como amostras seccoes transversais do tronco, tomadas de 2,0 a 2,0m, em toda extensao dele, e ao nivel do D.A.P.). b) Metodo nao destrutivo (usando duas amostras de madeira retiradas ao nivel do D.A.P., nas direcoes Norte-Sul, Leste-Oeste, e no sentido casca a casca, utilizando-se para tal as difundidas sondas de Pressler). Com base nos resultados obtidos pela analise de 200 arvores, chegou-se as seguintes conclusoes: 1- A densidade basica media da madeira cresce no sentido da base para a copa da arvore sendo esta tendencia comum para as classes de altura comercial estudadas. 2- A densidade basica media da arvore ao nivel do D.A.P. cresce no sentido da medula para a casca. Esta tendencia tambem e comum para todas as classes diametrais estudadas. 3- Existe correlacao alta, positiva e significativa (r=0,9500) entre o metodo nao destrutivo (baseado no calculo do volume das amostras atraves de medicoes de comprimento por paquimetros com precisao de leitura 0,002 cm e do diametro da sonda de Pressler 0,5 cm), e do metodo destrutivo, quando aplicados simultaneamente ao nivel do D.A.P. 4- Existe correlacao alta, positiva e significativa (r=0,9840) entre o metodo nao destrutivo (baseado no calculo do volume das amostras por medicao de comprimento e diametros medios, utilizando-se paquimetros e micrometros com precisao de leitura de 0,002 cm e 0,001 cm), e o metodo destrutivo, quando aplicados simultaneamente ao nivel do D.A.P. 5- Na determinacao da densidade basica media de arvores de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden nas idades de 11, 12, 13, 14 e 16 anos a seccao transversal do tronco ao nivel do D.A.P. pode estimar a densidade media da arvore. A equacao que posibilita essa estimativa e: Y=0,1468 + 0,7714 X sendo Y=densidade basica media da arvore pelo metodo destrutivo, e X=densidade basica media da seccao do tronco ao nivel do D.A.P. da arvore. 6- Na determinacao da densidade basica media de arvores de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden nas idades de 11, 12, 13, 14 e 16 anos, duas amostras tomadas no sentido casca a casca e nas direcoes Norte-Sul, Leste-Oeste ao nivel do D.A.P., por meio a sonda de Pressler, podem estimar a densidade basica media da arvore. A equacao que possibilita essa estimativa e: Y=0,0501 + 0,9584 X sendo Y = densidade basica media pelo metodo destrutivo e X = densidadade basica media da arvore ao nivel do D.A.P., pelo metodo nao destrutivo, baseado em volumes determinados em funcao de mensuracoes do comprimento da amostra, por meio de paquimetros com precisao de leitura 0,002 cm, e do diametro da sonda de Pressler (0,5 cm). 7- A determinacao do volume das amostras Pressler atraves de mensuracoes do comprimento da amostra por meio de paquimetros, e do diametro da sonda de Pressler, eliminara a necessidade da padronizacao das amostras e da sua conservacao em refrigeradores acondicionados em sacos plasticos; isto porque a determinacao do comprimento medio da amostra podera ser feita no local da amostragem. 8- Sao necessarias 35 arvores para se determinar a densidade basica media da especie em qualquer das idades analisadas, para um erro permissivel da ordem de +- 0,01 g/cm3 e 80% de probabilidadede exatidao desejada. 9- As densidades basicas medias dos talhoes foram: 11 anos- 0,479 +- 0,007 g/cm3; 12 anos - 0,0552 +- 0,010 g/cm3; 13 anos - 0,0569 +- 0,008 g/cm3; 14 anos - 0,0597 +- 0,007 g/cm3; 16 anos - 0,0559 +- 0,007 g/cm3. 10- Nao houve diferenca significativa entre as densidades basicas medias nas idades de 12, 113 e 16 anos. Ao contrario, altamente significativas foram as diferencas entre: - o talhao de 11 anos e os de 12, 13, 14 e 16 anos. - o talhao de 12 anos e o de 14 anos. - o talhao de 16 anos e o de 14 anos. Houve porem diferenca significativa ao nivel de 5% de probabilidade entre os talhoes de 13 e o de 14 anos. 11- Verificou-se tendencia para o aumento da densidade em funcao da idade dos talhoes. Os talhoes de 11 e 16 anos apresentaram densidades basicas medias inferiores do que o esperado. Pensando-se no rendimento da madeira em peso seco por unidade de area, essas diferencas adquirem alto significado. 12- O material botanico coletado das arvores abatidas, quando da aplicacao do metodo destrutivo, apresentou alta variabilidade nao se encontrando uma arvore siquer que pudese ser considerada tipica da especie. 13- As arvores mais vigorosas tem em media maior densidade basica media do que as menos vigorosas. Essa variacao pode ser expressa pela equacao de regressao: Y=0,04598 + 0,0041 X onde Y = valores da densidade basica media das classes diametrais expressos em g/cm3, e X = valores dos centros das classes diametrais expressos em cm. 14- Existe alta variabilidade individual na densidade basica media, dentro das classes diametrais. 15- Serie recomendavel que nos programas atuais de melhoramento genetico fosse incluido, alem do controle das variacoes morfologicas, o estudo da variacao da qualidade da madeira associado a espacamentos mais amplos e fertilizacoes. 16- Recomenda-se a importacao de sementes certificadas, visando acelerar o controle das variacoes morfologicas (pratica que ja vem sendo feita por algumas industrias do Estado de Sao Paulo). Aconselha-se tambem, a instalacao de areas de producao de sementes atraves da propagacao vegetativa de matrizes que sejam realmente tipicas da especie Eucalyptus grandis Hill ex Maiden.	
Palavras-Chave: 	Densidade.	
Thesagro: 	Eucalyptus Grandis; Madeira.	
Thesaurus Nal: 	density; wood.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (29477-1) - ADC - TS - -- - TS0018 -  - TS0018 - DIS