Data/hora: 02/06/2024 13:42:38

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/01/2016
Data da última atualização: | 07/01/2016
Autoria: | MARTARELLO, L. P.; CUNHA, A. B. da; RIOS, P. D'A.; BRAND, M. A.; GORSKI, L.
Título: | Influência do arranjo das camadas do colchão nas propriedades tecnológicas de painéis de partículas orientadas (OSB) de Eucalyptus benthamii.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 503-510, set. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do estudo foi determinar a influência de quatro diferentes arranjos de camadas do colchão nas propriedades tecnológicas de painéis de partículas orientadas (OSB) de Eucalyptus benthamii.  As partículas foram obtidas a partir de toras de reflorestamentos com 13 anos de idade, situados em Palmeira, Santa Catarina. O delineamento experimental foi composto por 4 tratamentos, sendo: 100% das partículas orientadas no mesmo sentido (T1), e de camadas cruzadas de 20-60-20%(T2), 25-50-25% (T3) e 30-40-30% (T4). Os painéis foram produzidos com densidade de 0,650 g/cm3, 6% de resina fenol-formaldeído, 1% de emulsão de parafina e ciclo de prensagem de 180ºC, 40 kgf/cm2 por 8 minutos. Os ensaios foram realizados de acordo com os parâmetros da ASTM D1037 (1993) e da DIN 52362 (1982) e os resultados analisados por meio da Análise da Variância e Teste de Tukey a 95% de probabilidade, bem como a comparação com os parâmetros da CSA 0437 (1993). Os resultados demonstraram que os painéis de média massa específica apresentaram valores de razão de compactação abaixo do encontrado na literatura e ao mesmo tempo altos valores de absorção de água e inchamento em espessura que não atenderam aos parâmetros da norma de referência. Para módulo de elasticidade e módulo de ruptura, os valores de rigidez e resistência foram melhorados com a inclusão de uma camada cruzada na parte central do painel, mesmo que para módulo de ruptura não tenha havido diferença estatística entre os tratamentos. Para ligação interna, todos os tratamentos foram satisfatórios com média de 0,506 MPa de resistência. Segundo a CSA 0437.0 (1993) para propriedades mecânicas, todos os tratamentos foram classificados como classe 01.
Palavras-Chave: | Espécie alternativa para OSB; Propriedade tecnológica.
Thesagro: | Eucalipto.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus benthamii.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54656-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS