Data/hora: 08/06/2024 14:35:46

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 27/07/2004
Data da última atualização: | 27/07/2004
Autoria: | SIMÕES, F. R.
Título: | Desenvolvimento e caracterização de compósitos condutores de polianilina e negro de fumo.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | São Carlos, 2001.
Páginas: | 67 p.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Carlos, 2001.
Orientador : Prof. Dr. Luis Otavio de Sousa Bulhões.

Conteúdo:

Neste trabalho preparou-se 3 séries de compósitos com diferentes razões em massa entre polianina (PANI) e Negro de Fumo (NF), com composições variando entre O e 100% de PANI. As três séries de compósitos distinguem-se entre si pela adição LIC/ e ácido cânfor-sulfônico (ACS) na segunda e na terceira série respectivamente. Os compósitos foram analisados 
por análise termogravimétrica, espectroscopia de impedância, análise elementar (C, H, N e S) e área específica. Os compósitos foram misturados por fusão em matrizes po/iméricas isolantes de polietileno de a/ta densidade (PEAD), poliestireno de a/to impacto (PSAI) e poliestireno (PS). Estes materiais resultantes, foram analisadas por Microscopia de Força Atômica e Resistividade Volumétrica. As medidas de análise de termogravimetria e de impedância mostraram que são termicamente estáveis os 
compósitos de PANI/NF de composições menores de 65/35. Estes compósitos apresentaram condutividades em torno de 1 S/cm e não perderam suas propriedades elétricas até temperaturas de 230°C. A área específica dos compósitos é cerca de três vezes menor que a área específica do negro de fumo. Misturados às matrizes poliméricas de PEAD e PS ou PSAI em temperaturas de 180 e 200°C, a análise morfológica da superfície por Microscopia de Força Atômica, indica que as partículas dos compósitos nas matrizes estão aglomeradas, e isso causa prejuízos a processabilidade e condutividade do material. O negro de fumo misturado às 
matrizes isolantes mostrou boa dispersão. A análise de resisitividade volumétrica apresentou valores em torno de 105 Ocm para as matrizes com cargas de negro de fumo. As matrizes com cargas dos compósitos mostraram-se isolantes, o que pode ser atribuído a aglomeração de partículas e ou a desdopagem do material, devido a valores reduzidos de área específica e ou das condições de processamento. 
I

Palavras-Chave: | Compósitos; Fisico-quimica; Negro de fumo; Polianilina; Polímeros condutores.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8269-1) - ADD - TS - -- -  - SIM - 2004.00003 - DIS