Data/hora: 22/06/2024 12:03:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/08/2015	
Data da última atualização: 	14/08/2015	
Autoria: 	TRIANOSKI, R.; IWAKIRI, S.; NASCIMENTO, C. C. do; BILA, N. F.	
Título: 	Painéis aglomerados produzidos com quatro espécies de madeiras tropicais da Amazônia.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 445-452, jun. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade de painéis aglomerados produzidos com quatro espécies de madeiras tropicais da Amazônia. As espécies estudadas foram: Protium puncticulatum J. F. Macbr, Protium tenuifolium (Engl.) Engl., Inga paraensis Ducke e Inga alba (Sw.) Willd. Foram produzidos painéis experimentais com densidade nominal de 0,75 g.cm-3, utilizando a resina uréia-formaldeído na proporção de 8% de sólidos - base peso seco das partículas. Os painéis foram prensados com pressão específica de 4,0 MPa, temperatura de 160 ºC e tempo de prensagem de 8 minutos. A qualidade dos painéis foi avaliada por meio de ensaios físicos e mecânicos, com base nos procedimentos descritos na norma EN. Os resultados das propriedades mecânicas obtidos para os painéis experimentais atenderam aos requisitos mínimos estabelecidos pela Norma EN 312:2003 (CEN, 2003) e NBR 14810-2:2006 (ABNT, 2006a), podendo se afirmar que as quatro espécies de madeiras tropicais, objetos deste estudo, apresentam potencial para produção de painéis aglomerados.	
Palavras-Chave: 	Madeira tropical; Painél aglomerado; Uréia formaldeído.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54075-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS