Data/hora: 21/06/2024 03:57:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	05/08/2016	
Data da última atualização: 	08/08/2016	
Autoria: 	GOUVÊA, A. F. G.; TRUGILHO, P. F.; ASSIS, C. O. de; ASSIS, M. R.; COLODETTE, J. L.; GOMES, C. M.	
Título: 	Avaliação do efeito da relação siringila/guaiacila da lignina de eucalipto na produção de carvão vegetal.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência da Madeira, Pelotas, v. 6, n. 2, p. 71-78, Ago. 2015.	
DOI: 	10.12953/2177-6830/rcm.v6n2p71-78	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A lignina é considerada o constituinte químico mais importante para a produção de carvão vegetal, pois tem implicações diretas no rendimento gravimétrico e teor de carbono fixo. O conteúdo e a estrutura química da lignina, em termos de unidades fenilpropano, são parâmetros que podem ser considerados importantes para a produção de carvão vegetal. O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto da relação siringila/guaiacila (S/G) da lignina no rendimento gravimétrico da carbonização. Para o estudo, foram selecionados oito clones híbridos de Eucalyputus grandis x Eucalyptus urophylla plantados em uma região de Minas Gerais. Os clones foram caracterizados em função da determinação da relação S/G da lignina, da densidade básica, do teor de extrativos, do teor de celulose, do teor de hemiceluloses e do teor de lignina. A carbonização foi realizada em forno elétrico a uma taxa de aquecimento de 1,67°C/minuto, permanecendo 30 minutos na temperatura máxima de 450°C. O tempo de carbonização foi de 4 horas. Posteriormente, foram determinados os rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, teor de materiais voláteis, compostos inorgânicos e carbono fixo dos mesmos. Vários estudos relataram que as características ideais para a produção de carvão vegetal estão baseadas na composição química da madeira e densidade básica. Os resultados mostraram que os rendimentos gravimétricos obtidos em carvão vegetal se correlacionaram fracamente ou não se correlacionaram com os parâmetros tradicionalmente avaliados, como densidade e lignina total. Porém, apresentaram correlação negativa e significativa com a relação S/G da lignina (-0,81).	
Thesagro: 	Carvao vegetal; Eucalipto; Eucalyptus Grandis; Eucalyptus Urophylla; Lignina; Rendimento.	
Thesaurus Nal: 	Charcoal; Lignin.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55175-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS