Data/hora: 21/06/2024 07:45:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	31/10/2008	
Data da última atualização: 	31/10/2008	
Autoria: 	ASSIS, C. O. de; TRUGUILHO, P. F.; MENDES, L. M.; SILVA, J. R. da; LIMA, J. T.	
Título: 	Sistema alternativo para carbonização de madeira.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 36, n. 78, p. 133-140, jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A eficiência da produção de carvão vegetal é uma atividade que depende da espécie de madeira, do tipo
de mão-de-obra e do sistema de produção. O sistema de produção deve proporcionar uma adequada
condição de trabalho, procurando estabelecer estratégias para minimizar a duração do ciclo da carbonização,
sem alterar o rendimento e a qualidade do carvão vegetal produzido. Este estudo teve como objetivo,
testar, avaliar e ajustar um sistema alternativo para a carbonização da madeira, em escala piloto, incluindo
a construção e teste de um protótipo. Foram utilizadas madeiras de Eucalyptus spp. com 1,15m de
comprimento e diâmetro variando de 6cm a 15cm. Na avaliação geral do sistema foram realizados doze
testes, sendo os dois primeiros para promover ajustes e mudanças no sistema, visando melhorar o seu
desempenho. Após estas alterações, foram realizados quatro testes, para a comprovação da eficiência
do sistema modificado; em seguida, foi instalado um medidor de temperatura multicanal de seis pontos,
com seis pares termoelétricos para a verificação do perfil térmico do forno. De acordo com os resultados
obtidos, observou-se que o tempo médio de esfriamento foi de 13h e 38 h para a condição de esfriamento
fora e dentro da unidade isolante. Observou-se, assim, uma redução de 73,33% no tempo de esfriamento.
A produtividade física do sistema apresentou média de 4,35 kg/h e 2,0 kg/h, para o esfriamento fora e dentro
da unidade isolante, respectivamente. O teor médio de carbono fixo, considerando somente os testes
realizados com os pares termoelétricos, foi de 71,77%, independentemente da forma de esfriamento da
unidade de produção de carvão. Este teor de carbono fixo indica que a temperatura final de carbonização
media ficou em torno de 450ºC. A estimativa da densidade relativa aparente do carvão não apresentou
diferenças significativas em função do método de determinação utilizado.
	
Thesagro: 	Carvão Vegetal; Madeira.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (44029-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS