Data/hora: 16/06/2024 10:29:02

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/09/2014
Data da última atualização: | 16/09/2014
Autoria: | BARBOSA, L. C.; PEDRAZZI, C.; FERREIRA, E. da S.; SCHNEID, G. N.; WILLE, V. K. D.
Título: | Avaliação dos resíduos de uma serraria para a produção de celulose kraft.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 2, p. 491-500, abr./jun. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As indústrias de base florestal apresentam baixo rendimento e geram grande quantidade de resíduos, especialmente as indústrias de transformação primária como, por exemplo, as serrarias. No Brasil, estão sendo criadas iniciativas para aliar a utilização desses resíduos à produção de celulose. Dentro deste propósito, o presente trabalho teve como objetivos avaliar o rendimento de uma serraria de médio porte localizada no município de Rio Grande, RS, e promover análises físico-químicas dos resíduos gerados na etapa de desdobro. Foram utilizadas 20 toras de Pinus elliottii, divididas em duas classes diamétricas. Os resíduos, com exceção da serragem, coletados para análises, encontravam-se dispostos no pátio da empresa, na forma de cavacos. As seguintes propriedades físico-químicas dos cavacos foram analisadas: densidade básica, teor de extrativos solúvel em acetona, grupos acetilas, lignina solúvel e insolúvel em ácido (lignina Klason), grupos urônicos e carboidratos. Como principais resultados verificou-se um ligeiro aumento do rendimento em madeira serrada das madeiras de maiores diâmetros em relação às de menores diâmetros. Das análises físico-químicas foram obtidos os seguintes resultados: densidade básica de 0,402 g/cm³, teor de celulose de 37,42% e de 24,37% para hemiceluloses, lignina Klason de 26,75% e teor de extrativos de 3,80%. Concluiu-se, nesse estudo, que o baixo rendimento da serraria foi devido à falta de uma classificação diamétrica e diagramas de cortes apropriados para as toras, o que resulta em maior perda de madeira na forma de resíduos. Em relação às características química e física dos resíduos madeireiros, os resultados mostraram-se dentro dos padrões de qualidade da madeira utilizada para a produção de celulose kraft de fibra longa e, em algumas situações, apresentando vantagens em relação às madeiras mais jovens usualmente utilizadas pela indústria.
Palavras-Chave: | Kraft; Kraft cellulose; Resíduos de serraria; Sawmill residues.
Thesagro: | Celulose; Pinus Elliottii.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52751-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS