Data/hora: 10/06/2024 17:21:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	28/02/2000	
Data da última atualização: 	11/02/2015	
Autoria: 	GUILMO, S. M. P.; AUER, C. G.; BARICHELLO, L. E. G.	
Afiliação: 	Guilmo, S. M. P. Acad. Eng. Flor. Bols. FAPESP, ESALQ/USP; Auer, C. G., pesquisador da Embrapa Florestas; Barrichelo, L. E. G., Prof. Titular Dpto Cienc. Flor. ESALQ/USP.	
Título: 	Efeitos de fungos termófilos sobre a madeira de Eucalyptus saligna: III. a população fúngica.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 37, p. 89-95, jul./dez. 1998.	
ISSN: 	0101-1057	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este é um trabalho complementar a uma série de estudos com fungos termófilos, em madeira de eucalipto. Seu objetivo foi determinar a ação de uma população de fungos termófilos sobre a madeira e a celulose, obtida com cavacos de madeira de Eucalyptus saligna. Amostras de cavacos secos ao ar foram esterilizados por autoclavagem. Após a inoculação, os cavacos foram incubados, por 30 dias, a 30, 40 e 50oC. O inóculo foi preparado com uma amostra de 20 g de cavacos naturalmente contaminados com os fungos: Aspergillus sp., Dactylomyces thermophilus, Penicillium bacillisporum, Rhizomucor sp., Sporotrichum sp. e Thermoascus aurantiacus. Os cavacos foram analisados quanto aos teores de holocelulose, lignina e extrativos. Preparou-se, também, celulose não branqueada com os cavacos dos tratamentos e analisou-se o rendimento bruto da celulose. A análise dos resultados mostrou que os teores de holocelulose e lignina permaneceram inalterados revelando que os fungos não degradam celulose ou lignina. A diminuição nos teores de extrativos começaram a ser detectados a 40 e 50oC, exceção feita aos açúcares livres em etanol. O maior decréscimo ocorreu a 50oC. O decréscimo no teor foi observado na fração solúvel em etanol-tolueno (19,3%), em diclorometano (7,1%) e em água quente (4%); com extrativos totais e açúcares livres em etanol, o decréscimo foi de 8,6% e 4,8%, respectivamente. A análise da produção de celulose não branqueada verificou-se uma relação direta entre produção e a temperatura de incubação. Cavacos não inoculados e os inoculados/incubados a 30oC produziram 50,8% de celulose, enquanto que os incubados a 40 e 50oC produziram 52 e 53,1%, respectivamente.	
Thesagro: 	Eucalyptus Saligna; Fungo; Madeira.	
Thesaurus Nal: 	fungi; wood.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4957/1/sguilmo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (4957-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS