Data/hora: 22/09/2024 19:11:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	10/08/2016	
Data da última atualização: 	12/08/2016	
Autoria: 	TEIXEIRA, D. E.; BASTOS, R. P.; FERREIRA, S. A. de O. A. C.	
Título: 	Caracterização de painéis laminados colados produzidos com taliscas de bambu (guadua magna) nativo do cerrado.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Revista Cerne, Lavras, v. 21, n. 4, p. 595-600, out./dez. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Painéis foram produzidos com taliscas de bambu (Guadua magna) montados em três ou cinco camadas cruzadas entre si em ângulo de 90° e coladas com resina à base de fenol-formaldeído ou PVA. Os painéis foram testados e as propriedades físicas e mecânicas determinadas. Os testes foram quanto aos adesivos comerciais usados, bem como a quantidade de camadas dos painéis. A densidade variou entre 0,690 e 0,768 g.cm-3. Painéis colados com resina PVA mostraram baixa resistência mecânica, apresentando MOR entre 6,7 e 7,8 MPa. Os colados com resina fenol-formaldeído foram mais resistentes, com módulo de ruptura (MOR) entre 55,5 e 87,0 MPa, excelente para painéis similares à base de madeira. Painéis com resina fenólica apresentaram também reduzido inchamento em espessura, até 8,4%. Os painéis produzidos em três camadas apresentaram resistência maior à flexão que os com cinco camadas.	
Palavras-Chave: 	Phenolic resin; Propertie; Propriedade; PVA; Resina fenólica; Taquaruçu.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55222-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS