Data/hora: 09/06/2024 15:42:56

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 20/08/2003
Data da última atualização: | 26/03/2013
Autoria: | FARIAS, J. R. B.; BERGAMASCHI, H.; MARTINS, S. R.; BERLATO, M. A.
Título: | Efeito da cobertura plástica de estufa sobre a radiação solar.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 1, p. 31-36, 1993.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A transmissividade à radiação solar da cobertura plástica bem como seu efeito dispersante foram avaliados em estufa revestida com polietileno de baixa densidade, com 0,1 mm de espessura, disposta no sentido norte-sul. O experimento foi realizado no Campus da Universidade Federal de Pelotas, RS, localizado a 31°52'32'' S e a 52°21'24''W, de 10 a 21 de novembro de 1989. Em média, 83% da radiação solar global verificada externamente, ao redor das 12 horas, penetrou para o interior da estufa, variando este percentual de 65 a 90%. Em dia de céu limpo, em média, 45% da radiação solar global interna correspondeu à radiação difusa, ao passo que, externamente, este percentual foi de 24%, evidenciando o efeito dispersante da cobertura plástica. Em condições externas de mínima ou nula radiação solar direta, os valores externos de radiação difusa foram superiores aos observados internamente. Ao longo de um dia, observou-se que a maior transmissividade da cobertura plástica à radiação solar (93%) ocorreu das 14 às 16 horas, sendo menor nos horários próximos ao nascer e pôr-do-sol (52 e 77%, para as 8 e 17 horas, respectivamente), mostrando que a transmissibilidade da cobertura varia em função do ângulo de incidência da radiação solar.
Palavras-Chave: | Cobertura plástica; Transmissividade.
Thesagro: | Estufa; Radiação Solar.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (9429-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2003.00033 - DIS