Data/hora: 24/06/2024 20:37:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/03/2017	
Data da última atualização: 	29/01/2018	
Autoria: 	LOURENÇON, T. V.; BOLZON DE MUNIZ, G. I.; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	TAINISE V. LOURENÇON, UFPR; GRACIELA I. BOLZON DE MUNIZ, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Lignina kraft e breu como adesivo de madeira.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NORDESTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE POLÍMEROS, 3., Fortaleza, 2016. Anais. Fortaleza: ABPOL-NE, 2016. p. 232-234.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um dos maiores desafios na atualidade é a de transformar resíduos ou subprodutos de biomassa em produtos de alto valor agregado e que possam vir a substituir produtos de origem sintética. Assim, como alternativa a polímeros sintéticos, esse estudo teve por objetivo avaliar a eficiência de adesivos naturais a partir de lignina kraft e breu na colagem de madeira. As madeiras utilizadas para testar os adesivos foram da espécie de Pinus taeda. Este material foi climatizado (65% de umidade relativa e 20ºC) antes da adição dos adesivos. Quatro diferentes formulações de matéria-prima foram utilizadas para testar os adesivos. Os adesivos foram confeccionados, distribuídos na superfície das amostras de madeira, as quais foram prensadas (1,5 ton) a 85°C, durante 15 min e resfriadas para posterior realização de testes de cisalhamento. Os resultados mostraram potencial de ambos materiais para produção de adesivos a partir de fontes naturais. Os adesivos em que utilizou-se a mistura lignina/breu foram os que apresentaram os melhores resultados de resistência ao cisalhamento na linha de cola.	
Palavras-Chave: 	Adesivo natural; Bioadhesive; Pine gum; Polímero.	
Thesagro: 	Lignina; Madeira; Resina.	
Thesaurus Nal: 	Lignin; Pinus; Polymers.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/159425/1/2016-Washington-ENCTP-Lignina.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55690-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS