Data/hora: 22/09/2024 07:41:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	18/08/2006	
Data da última atualização: 	09/07/2014	
Autoria: 	SCORSIN, F.; BOLZON de MUÑIZ, G. I.; MAGALHÃES, W. L. E.	
Título: 	Estudos das propriedades anatômicas de Pinus greggii Engelm. preditas convencionalmente e através de espectroscopia de infravermelho próximo.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 10., 2006, São Pedro. Anais. São Carlos: Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas de Madeira, 2006.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	EBRAMEM.	
Conteúdo: 	O setor madeireiro e de celulose e papel necessitam uniformizar e otimizar seus produtos, e o controle da qualidade da madeira usada como matéria-prima é uma exigência cada vez maior. A espectroscopia de infravermelho próximo vem se difundindo como método de análise devido a rapidez, a pequena preparação de amostras, nenhum uso de reagentes químicos. Este trabalho objetiva correlacionar os espectros de NIR com as dimensões de fibras de amostras de madeira de Pinus greggii Engelm.. A técnica envolve a aquisição de espectros de reflectância difusa na faixa do NIR de amostras que são também submetidas às análises convencionais. A seguir é feita uma análise estatística multivariada para construir um modelo de predição das propriedades. As medidas convencionais foram feitas usando-se microscopia óptica em lâmina de macerado. Nas análises anatômicas, verificou-se uma variação de comprimento de traqueídeos entre 4100 µm e 2300 µm, diâmetro entre 71 µm e 50 µm e espessuras de parede entre 10 µm e 19 µm. O equipamento utilizado para obtenção dos espectros foi um espectrofotômetro FemWin900. Os cálculos matemáticos foram realizados utilizando o software Unscrambler 9.2. As correlações encontradas para calibração e validação respectivamente foram: comprimento dos traqueídeos 68 % e 41 %; diâmetro externo 54 % e 41 %; diâmetro interno 19 % e 0,6 %; espessura de parede 64 % e 53 %. Conseguiuse uma correlação baixa para as propriedades de comprimento e espessura dos traqueídeos, já para as duas outras propriedades não houve uma boa correlação.	
Palavras-Chave: 	Infravermelho próximo; Pinus greggii; Propriedade anatômica.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/39836/1/estudo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (39695-1) - UPC - AA - CD - CD0210 -  -  - DIS