Data/hora: 20/06/2024 19:22:31

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 18/11/1998
Data da última atualização: | 18/11/1998
Autoria: | BRITO, E. O.
Título: | Utilizacao de maravalhas para a fabricacao de aglomerados.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, n.3, p.36-41, 1996.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Estudou-se a viabilidade da fabricacao de aglomerados a partir de maravilhassecas de Pinus elliottii Engelm var. elliottii. Foram feitas chapas de maravalhas "in natura", as quais passaram por uma peneira com malha de 0,6 mm para retirada dos finos e secadas ate 3% de umidade. Outra parte das maravilhas passaram por um moinho de martelo, onde foram utilizadas peneiras de 25, 18, 12 e 5,8 mm. Estas maravilhas tambem passarampor uma peneira  de 0,6 mm para a retirada dos finos e secadas ate 3% de umidade. Utilizou-se 10% de ureia-formaldeido (base peso seco. As condicoes de prensagem foram: Temperatura - 170 graus centigrados, tempo de prensagem - 4 min, tempo de fechamento - 50 segundos, numero de repeticoes 5.Avaliou-se as propriedades de flexao estatica e ligacao interna (norma americana ANSI/A208.1-1989). As chapas que foram feitas a partir das menores malhas do moinho apresentaram melhores resultados tanto para o modulo de ruptura, modulo de elasticidade, como para a ligacao interna. Apesar da melhoria verificada, os resultados do modulo de ruptura e modulo de elasticidade nao foram considerados satisfatorios. As chapas feitas a partir das malhas 18, 12 e 5,8 mm apresentaram resultados satisfatorios para a ligacao interna.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (6921-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS