Data/hora: 23/06/2024 17:52:10

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/10/2008
Data da última atualização: | 17/10/2008
Autoria: | IWAKIRI, S.; STINGHEN, A. B. M.; SILVEIRA, E. L. da; ZAMARIAN, E. H. C.; PRATA, J. G.; BRONOSKI, M.
Título: | Influência da massa específica sobre as propriedades mecânicas de painéis aglomerados.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 38, n. 3, p. 487-493, jul./set. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Resumo
Este trabalho teve como objetivos avaliar a influência da massa específica do painel aglomerado sobre
suas propriedades mecânicas e verificar os níveis de correlações entre as variáveis estudadas. Foram
produzidos painéis com massa específica nominal de 0,60, 0,70, 0,80 e 0,90 g/cm³, utilizando-se
partículas de Pinus spp. coletadas na linha de produção industrial e resina uréia-formaldeído como
aglutinante. Os valores médios obtidos para MOE e MOR em flexão estática, ligação interna e MOR
em compressão paralela foram superiores para painéis com maiores massas específicas. O aumento na
densidade do painel para valores em torno de 0,80 g/cm³ resultou em incremento proporcionalmente
superior no valor médio das propriedades mecânicas dos painéis. Esse resultado indica a viabilidade
de fabricação de painéis aglomerados com massa específica acima de 0,80 g/cm³ para aplicações
específicas que requeiram alta resistência mecânica. Com exceção da ligação interna, a relação linear
entre a massa específica e as variáveis dependentes ? MOE e MOR em flexão estática e MOR em
compressão paralela ?, apresentou altos valores de coeficiente de determinação, indicando a
possibilidade de predição dessas propriedades com base na massa específica dos painéis.

Palavras-Chave: | Massa específica; Painel aglomerado.
Thesagro: | Propriedade Mecânica.
Thesaurus Nal: | Pinus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43923-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS