Data/hora: 04/06/2024 11:58:32

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 01/11/2012
Data da última atualização: | 25/02/2016
Autoria: | CARNEIRO, M. E.
Afiliação: | MAYARA ELITA CARNEIRO.
Título: | Obtenção de nanossílica de Equisetum arvenses L. e a sua utilização na modificação de lâminas de madeira de Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | 2012.
Páginas: | 137 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Orientador: Graciela I. B. de Muñiz; Co-orientadores: Silvana Nisgoski e Washington Luiz Esteves Magalhães.
Conteúdo: | Este trabalho apresenta a obtenção e caracterização de nanopartículas de sílica a partir do Equisetum arvenses e a sua impregnação em lâminas de madeira de Schizolobium parahyba var. amazonicum (Paricá). O objetivo da utilização das nanopartículas é para melhorar as propriedades desta espécie. O processo de obtenção da nanossílica baseou-se em diferentes combinações de ciclos de lixiviações ácidas seguidas por calcinações. Dentre os materiais produzidos, o tratamento que apresentou melhores resultados foi o submetido a dois ciclos de lixiviação ácida e temperatura de calcinação de 500ºC, gerando um material com área específica superficial de 330,63 m²/g, diâmetro de 8,21 nm, composto de 93,5% de silício e de natureza amorfa, resultados avaliados pela técnica de espectroscopia no infravermelho próximo (NIR), que se mostrou eficaz e capaz de predizer as propriedades das nanopartículas de sílica. Os tratamentos para a modificação das lâminas de Paricá foram à impregnação com álcool furfurílico, estireno e as nanopartículas de sílica em diferentes combinações. As lâminas utilizadas nesta pesquisa provêm da indústria, e em condições de laboratório foram confeccionados os corpos-de-prova que sofreram as modificações e posteriormente caracterizados pelo percentual de ganho em massa, macro e microscopicamente, por espectroscopia no infravermelho, pela resistência à flexão estática, pela exposição ao intemperismo natural e ao comportamento a degradação térmica. Os tratamentos com álcool furfurílico proporcionaram a madeira uma coloração escura e mostraramse superiores quando avaliados na exposição ao intemperismo natural e para a resistência a degradação térmica. O estireno deu um aspecto lustroso e melhorou a resistência a flexão estática. No geral, as nanopartículas de sílica proporcionaram aos tratamentos uma melhora na resistência a flexão e na degradação térmica. As lâminas modificadas foram caracterizadas por espectroscopia no infravermelho próximo, técnica que se mostrou capaz de discriminar os tratamentos e os modelos desenvolvidos apresentaram-se eficientes e com a capacidade de predição das propriedades avaliadas independente do tratamento. As modificações propostas melhoraram distintas propriedades e identificando interessantes aprimoramentos na qualidade tecnológica de lâminas de Paricá.
Palavras-Chave: | Lâmina de madeira.
Thesagro: | Madeira; Produto; Qualidade; Sílica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (50449-1) - UPA - TS - PP - TS1812 -  - TS1812 - DIS