Data/hora: 23/09/2024 03:54:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	23/05/2005	
Data da última atualização: 	23/05/2005	
Autoria: 	CARVALHO, A. J. F. de.	
Título: 	Compósitos de amido termoplástico e fibras celulósicas: preparação, caracterização e estudo do efeito dos teores de plastificante e reforço.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos, 2002.	
Páginas: 	142 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo.
Orientador: Prof. Dr. Antonio Aprigio da Silva Curvelo.	
Conteúdo: 	Composições baseadas em amido plastificado, denominadas de amido termoplástico (TPS), têm recebido muita atenção recentemente tanto do meio acadêmico como da indústria, como uma das opções mais econômicas para a produção de plásticos biodegradáveis. Embora promissor, o uso do TPS esbarra em duas limitações principais, sua fragilidade mecânica e elevada sensibilidade à água. Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para a obtenção de compósitos de amido termoplástico reforçados com polpas celulósicas de Eucalyptus, com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas e a resistência à umidade desses materiais. Para permitir uma melhor compreensão do sistema, foram utilizadas: polpa química (Kraft), polpa termo mecânica e como reforço modelo, celulose microcristalina. Os compósitos foram obtidos através da desestruturação do amido regular de milho a 160 °C pelo uso de glicerol como plastificante. O teor de glicerol na matriz (amido + glicerl) variou de 10 a 50% em massa e o teor de fibras nos compósitos variou de 5 a 15% em massa. Os materiais foram caracterizados por ensaios mecânicos de tração, análise térmica (DSC), análise dinâmico mecânica (DMA), microscopia eletrônica de varredura, absorção de umidade e difração de raios-X. A utilização das polpas e da celulose microcristalina se mostrou muito eficiente como material de reforço. Os compósitos obtidos apresentaram características mecânicas apropriadas a utilização como polímeros termoplásticos convencionais, tais como polietileno e polipropileno. Com a adição do reforço, o módulo de elasticidade e a resistência à tração aumentaram em até 5 e 2,5 vezes, respectivamente. Os ensaios dinâmico-mecânicos mostraram um aumento da tan Õ com a adição do reforço e uma queda menor do módulo em função da temperatura para os compósitos com maiores concentrações de reforço e menores teores de glicerol. A resistência à umidade aumentou significativamente com a adição dos materiais de reforço, especialmente quando expostos à ambientes com umidade relativa perto da saturação, onde ocorreu uma redução na absorção de água de até 50%. A utilização das polpas celulósicas se mostra, portanto, uma alternativa para permitir o uso de compostos de amido termoplástico totalmente biodegradáveis. 	
Palavras-Chave: 	amido termoplástico; biodegradáveis; compósitos; polpas celulósicas.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8856-1) - ADD - TS - -- -  - CAR - 2005.00006 - DIS