Data/hora: 21/09/2024 16:05:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	PATERNO, L. G.; MATTOSO, L. H. C.; CAMPANA FILHO, S. P.; CURVELO, A. A. S.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.	
Afiliação: 	USP-IQSC; EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Filmes auto-montados condutores de CMC e poli(o-etoxianilina).	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Livro de resumos... Caxambu: Sociedade Brasileira de Quimica, 1995.	
Páginas: 	Nao-paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.QM-009.	
Conteúdo: 	Filmes ultra-finos de poli(o-etoxianilina) dopada (POEA) e carboximetilcelulose (CMC) foram fabricados com a tecnica de automontagem. Camadas alternadas desses materiais sao depositadas sobre substratos de vidro hidrofilicos por adsorcao espontanea, simplesmente pela imersao desses substratos nas solucoes polimericas. O processo de fabricacao e monitorado por espectroscopia de UV-vis, cujo espectro mostra uma banda excitonica caracteristica da POEA. O pico da banda varia de 650 ate 750nm, mesmo sendo o pH da solucao (pH=3) mantido fixo, a medida que mais camadas vao sendo depositadas. O valor maximo de absorbancia aumenta linearmente com o numero de camadas depositadas. Um estudo criterioso foi realizado para investigar a cinetica da adsorcao. Em geral, a absorbancia aumenta de maneira ingreme para os primeiros minutos de deposicao, passa por um maximo e se estabiliza para tempos maiores que 5 minutos. O tempo de imersao para essa maxima absorbancia depende do numero de camadas ja depositadas. Para a primeira camada de POEA esse tempo e de aproximadamente 3 minutos, mas cai para 1 ou 2 para a decima camada, ou seja, a adsorcao passa a ser mais eficiente para camadas distantes do substrato. Os filmes SA produzidos apresentam otima homogeneidade, comprovada pela ausencia de defeitos em micrografias de microscopio eletronico de varredura. Podem ser dopados e desdopados de maneira reversivel, o que foi verificado por deslocamentos na banda excitonica da POEA para filmes imersos em solucoes de pHs diferentes.	
Palavras-Chave: 	Filmes automontados; Poli(o-etoxianilina).	
Thesagro: 	Carboximetilcelulose.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5506-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00092 -  - 1995.00092 - DIS