Data/hora: 21/09/2024 13:15:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	27/08/2008	
Data da última atualização: 	27/08/2008	
Autoria: 	LOGSGON, N. B.; FINGER, Z.; PENNA, E. S.	
Título: 	Caracterização físico-mecânica da madeira de Cedro-marinheiro, Guarea trichilioides L. (Meliaceae).	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 77, p. 43-51, mar. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente trabalho foram estudadas as características da madeira de Cedro-marinheiro. Para descrição dendrológica e identificação da espécie utilizaram-se os métodos tradicionais da taxonomia. Para caracterização física utilizou-se o ensaio de estabilidade dimensional, do qual também se obtêm as densidades aparente e básica, e para caracterização mecânica utilizou-se a metodologia da atual norma brasileira NBR 7190: 1997. A espécie Guarea trichilioides L. pertence à família Meliaceae, é árvore de grande porte e distribui-se naturalmente por toda a região amazônica. A madeira apresentou: resistência característica à compressão paralela de 57,01MPa; módulo de elasticidade longitudinal, médio, de 18241MPa; densidade aparente de 0,7604g/cm³; densidade básica de 0,6124g/cm³ e coeficiente de anisotropia dimensional, no inchamento, de 2,0945. Suas características físicas sugerem madeira de qualidade normal, que apresenta alguns defeitos de secagem podendo, no entanto, ser utilizada em móveis que aceitem pequenos empenamentos (mesas, cadeiras, estantes etc.). Suas características mecânicas indicam elevada resistência mecânica (classe de resistência C 50) e aplicação em estruturas de madeira de médio a grande porte.	
Palavras-Chave: 	Classe de resistência; Estabilidade dimensional; Identificação da espécie.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (43403-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS