Data/hora: 12/06/2024 20:25:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	13/10/2014	
Data da última atualização: 	13/10/2014	
Autoria: 	BRAND, M. A.; CUNHA, A. B. da; LONGO, B. L.; NONES, D. L.; FRANÇA, M. C.	
Título: 	Influência das condições meteorológicas e do método de empilhamento na qualidade da madeira serrada de Cupressus lusitanica Mill., submetida a secagem ao ar, em Lages - SC.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 429-437, set. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência das variáveis meteorológicas e do uso de três métodos de empilhamento (tradicional, triangular e quadrada) na qualidade da madeira de Cupressus lusitanica submetida à secagem natural, em Lages, SC. O material utilizado no estudo foi proveniente de plantios experimentais com 19 anos de idade localizados no município de Campo Belo do Sul, SC. O processo de análise da qualidade das tábuas teve início por meio da determinação do volume e da massa das peças. Em relação aos defeitos, foram utilizadas as normas NBR 12297 e NBR ISO 1030, realizando as análises pré e pós secagem. A secagem ao ar livre durou 42 dias, finalizando o processo com aproximadamente 17% de umidade. Todos os tipos de pilha apresentaram correlação significativa com as variáveis meteorológicas de temperatura (mínima, média e máxima). A secagem através do método de empilhamento triangular apresentou os melhores índices para todos os defeitos avaliados, superando os demais métodos apenas para arqueamento. Em relação aos empenamentos, o defeito que mais ocorreu foi o encurvamento. Já entre as rachaduras, a de topo foi a mais frequente.	
Palavras-Chave: 	Cypress; Natural drying; Qualidade da Madeira; Secagem natural.	
Thesagro: 	Cipreste.	
Thesaurus Nal: 	wood quality.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52839-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS