Data/hora: 13/06/2024 01:22:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/04/2016
Data da última atualização: | 14/04/2016
Autoria: | LOURENÇON, T. V.; GONÇALVES M. R. F.; GATTO, D. A.; LABIDI, J.; SERRANO, L.; MATTOS, B. D.
Título: | Efeito do encharcamento prolongado no comportamento físico-mecânico das madeiras de Corymbia citriodora e Eucalyptus grandis.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 9-18, mar. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do encharcamento prolongado em algumas propriedades físico-mecânicas das madeiras de Corymbia citriodora e Eucalyptus grandis. Para tanto, foram abatidas três árvores de cada espécie de povoamentos homogêneos de 50 anos de idade. A obtenção das amostras ocorreu a partir da divisão das árvores em três partes, cada uma com 1 m de altura. Cada parte foi subdividida em quatro amostras com 25 cm de altura e denominadas toretes. Destes, um torete foi utilizado como controle e os demais, foram submersos em água e retirados em diferentes tempos: 4, 8 e 12 meses. Para a caracterização da madeira foram realizados ensaios de flexão estática, determinação de massa específica aparente (ME) a 12% e ângulo de contato. Os resultados mostram que o módulo de ruptura das duas espécies diminuiu até os 8 meses de encharcamento e que ocorreu uma densificação da madeira e homogeneização da ME para ambas espécies.
Palavras-Chave: | Encharcamento; Madeira estrutural; Madeira submersa; Massa específica aparente; Práticas empíricas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54970-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS