Data/hora: 10/06/2024 07:35:04

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/01/2015
Data da última atualização: | 29/02/2016
Autoria: | TRIANOSKI, R.; MATOS, J. L. M. de; IWAKIRI, S.
Afiliação: | Rosilani Trianoski, Universidade Federal do Paraná; Jorge Luis Monteiro de Matos, Universidade Federal do Paraná; Setsuo Iwakiri, Universidade Federal do Paraná.
Título: | Propriedades físicas, químicas e mecânicas da madeira de cedro australiano cultivado em Corupá, SC.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 34, n. 80, p. 435-441, out./dez. 2014.
DOI: | 10.4336/2014.pfb.34.80.523
Idioma: | Português
Notas: | Nota científica.
Conteúdo: | O cedro australiano (Toona ciliata M. Roem) é uma espécie de elevado valor comercial, com características similares ao mogno e cedros nativos, que vem se destacando em plantios florestais no Brasil, cuja madeira produzida deve ser alvo de pesquisas tecnológicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas, químicas e mecânicas desta espécie em plantio com 18 anos. Foi observada massa específica baixa (0,330 g cm-3), estabilidade dimensional média baixa (anisotropia: 2,22), teor de extrativos elevado (10,33%) e propriedades mecânicas moderadas: MOR e MOE à flexão: 498 kgf cm-2 e 66.163 kgf cm-2; MOR e MOE à compressão paralela: 258 kgf cm-2 e 100,813 kgf cm-2; cisalhamento: 82 kgf cm-2, e dureza média: 208 kgf.
Palavras-Chave: | Espécie exótica; Estabilidade dimensional; Exotic species; Extractives; Extrativo; Resistance.
Thesagro: | Resistência; Toona Ciliata.
Thesaurus Nal: | dimensional stability.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122859/1/Propriedades.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53191-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS