Data/hora: 22/06/2024 02:35:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/06/1995	
Data da última atualização: 	15/05/2009	
Autoria: 	JANKOWSKY, I. P.	
Título: 	Potencialidade do creosoto de Eucalyptus spp como preservativo para madeiras.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	1986.	
Páginas: 	159 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Engenharia) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.	
Conteúdo: 	A partir dos resultadobtidos, e com base na analise e discussao dos mesmos, podem ser tiradas as seguintes conclusoes: 01.Devido as diferencas nos processos de carbonizacao e recuperacao, os tres alcatroes utilizados apresentaram diferentes comportamentos quando destilados sob identicas condicoes; 02.A reducao da pressao no processo de destilacao resultou em um acrecimo de 6,8% a 27,1% no rendimento gravimetrico dos destilados, em comparacao a destilacao sob pressao ambiente; 03.O alcatrao bruto, independente da origem, apresentou baixa toxidez "in vidro", o que nao recomenda a sua utilizacao como um preservativo para madeira; 04.As condicoes de carzacao e recuperacao sao fatores de relevante influencia nas caracteristicas e propriedades do alcatrao e,consequentemente, dos posteriores destilado5. Nao e recomendavel o fracionamento do creosoto vegetal, pois ira prejudicar a sua toxidez em relacao aos fungos apodrededores; 06. a analise quimica permitiu identificar de 25,1 % a 40,1% das substancias nao aquosas presentes nos creosotos vegetais, confirmando a composicao predominantemente fenolicas dos mesmos; 07. a elevada corrosividade dos creosotos vegetais, provavelmente devido a presenca de acidos carboxilicos, e o principal fator, sob o enfoque operacional, inviabilizando a utilizacao dos mesmos em operacoes industriais de tratamento da madeira; 08. em todos os ensaios biologicos realizados, o creosoto mineral mostrou ser um preservativo de madeira superior aos similares vegetais; 09. dos produtos de origem vegetal, o creosoto ESALQ foi o que se mostrou mais toxico aos fungos de podridao branca e parda, provavelmente por conter maior proporcao de substancias com temperatura de ebulicao abaixo de 230 C; 10. os Fomes connatus e Polyporus fumosus foram, dentre os quatro fungos utilizs mais agressivos a madeira tratada com os creosotos vegetais, o que os torna indicados para o ensaio da toxidez de substancias fenolicas; 11. embora nao atinjam o mesmo nivel do creosoto mineral, os cre vegetais conferem a madeira um bom nivel de protecao contra o ataque dos fungos causadores das podridoes branca e parda; 12. os tres creosotos vegetais ensaiados nao apresentam resiscia contra os fungos de podridao mole, caracteristica indesejavel que diminuira a durabilidade da madeira tratada com esses produtos, quando colocada em contato com o solo; 13. os creosotos vegetais mostraram boa resistencia contra o ataque de cupins de madeira seca, sendo que o creosoto acesita compara-se ao creosoto mineral para retencaoes acima de 130 Kg/m e nao submetidos a volatilizacao; 14. as caracteristicas dos creosotos vegetais utilizados nesta pesquisa nao recomendam a utilizacao dos mesmos na preservacao de madeiras com funcao estrutural, mas e sugerido o uso no tratamento de pecas com menor comprometimento ou fora de contato direto com o solo, efetuando-se a impregnacao atraves de processos sem pressao.  	
Palavras-Chave: 	Tratamento preservativo.	
Thesagro: 	Creosoto; Eucalyptus spp; Madeira; Preservativo.	
Thesaurus Nal: 	wood preservatives.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (43458-1) - ADD - TS - -- - TS1513 -  - TS1513 - DIS
CNPF - (29781-1) - ADC - TS - -- - TS0396 -  - TS0396 - DIS