Data/hora: 26/05/2024 04:37:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	12/03/2020	
Data da última atualização: 	12/03/2020	
Autoria: 	MBAMU, M. F. A. de O.; NASCIMENTO, A. M. do; GARCIA, R. A.; JESUS, D. S. de.	
Afiliação: 	Mayra Ferreira Alves de Oliveira Mbamu, Engenheira Florestal, mestra em Ciências Ambientais e Florestais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ; Alexandre Miguel do Nascimento, Professor Titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ; Rosilei Aparecida Garcia, Professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ; Daiana Souza de Jesus, Engenheira Florestal, mestra em Ciências Florestais, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ.	
Título: 	Propriedades mecânicas em duas espécies de bambu submetidas a tratamentos térmicos.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 37, n. 1, e26547, 2020.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Mechanical properties of two bamboo species subjected to heat treatments.	
Conteúdo: 	O bambu é um material muito versátil, que apresenta elevada resistência físicomecânica, além de leveza e flexibilidade. Pode ser utilizado em diversas áreas, como alimentação, movelaria, construção civil, artesanato etc. O tratamento térmico pode ser aplicado ao bambu, para propiciar melhorias de estabilidade dimensional e modificar a cor e as propriedades mecânicas do material. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas de Phyllostachys aurea e Bambusa tuldoides. O tratamento térmico foi aplicado em três temperaturas e durações de tempo: 160, 180 e 200ºC, por 15, 30 e 45 min, respectivamente. Os ensaios mecânicos foram realizados com a utilização da máquina de ensaio universal Contenco. Houve redução da resistência à compressão, com o aumento das temperaturas de tratamento. A resistência ao cisalhamento reduziuse 47% em B. tuldoides, em comparação ao controle, considerando-se o tempo de tratamento de 45 min, e 59%, considerando-se a temperatura de 200°C. Em P. aurea, houve redução de 31,5% de resistência ao cisalhamento, em comparação ao controle a 200ºC. O módulo de elasticidade à flexão (MOE) apresentou discreta elevação com o incremento da temperatura de tratamento.	
Palavras-Chave: 	Ensaio mecânico; Mechanical tests; Modificação térmica; Módulo de elasticidade; Phyllostachys aurea; Thermal modification.	
Thesaurus Nal: 	Bambusa tuldoides; Modulus of elasticity.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/211748/1/Propriedades-mecanicas-em-duas-especies-de-bambu.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (64512-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS