Data/hora: 24/09/2024 06:38:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	JOB, A. E.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	USP; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Recobrimento condutor em filmes de PET.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 20., jun. 1997, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1997.	
Páginas: 	p. 315.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O potencial tecnologico de polimeros condutores eletricos, dentre os quais se destaca a polianilina (PAni), tem recebido grande interesse, devido as propriedades promissoras destes polimeros, tais como: facilidade de dopagem, estabilidade ambiental no estado dopado, baixo custo do monometro, solubilidade, processabilidade associado a condutividade alatreica, etc. Suas aplicacoes tecnologicas mais importantes sao em dispositivos de juncoes para formar diodos e heterojuncoes em barreiras tipo Schotty, protecao contra corrosao de metais, eletrodos em baterias recarregaveis, eliminacao de cargas estaticas, recobrimento condutor de superficies isolantes, etc. O objetivo deste trabalho foi o recobrimento de filmes de Poli(tereftalo de etileno) (PET) com polianilina condutora pelo metodo de polimerizacao quimica "in situ". A caracterizacao eletrica foi feita medindo a condutividade pelo metodo de quatro pontas, calorimetria diferencial de varredura (DSC), analise termo-dinamico-mecanica (DMTA) e corrente de despolarizacao termo-estimulada (TSDC). O composito obtido apresenta boa qualidade adesao e uniformidade da PANI no PET. A condutividade eletrica obtida para estes materiais foi de 2,2 S/ cm que esta dentro dos niveis encontrados na literatura para polianilina pura. Quanto ao Tg, as tecnicas de DSC e DMTA forneceram um valor de cerca de 125 graus C, enqunato o TSDC eh de aproximadamente de 115 graus C. Observou-se tamb?m que a PANI dopada ou desdopada nao interfere na estrutura cristalina do substrato de PET que apresenta pico de fusao nas analises por DSC e padroes de difracao de raios-X, caracteristicos da estrutura cristalina do PET. O efeito das condicoes de preparacao do composito na qualidade do recobrimento condutor sera discutido.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5726-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00037 -  - 1997.00037 - DIS