Data/hora: 18/06/2024 19:59:42

Biblioteca(s): | Embrapa Agrobiologia; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Rondônia; Embrapa Roraima; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 02/12/1993
Data da última atualização: | 04/04/2011
Autoria: | BANDEIRA, A. G.; GOMES, J. I.; LISBOA, P. L. B.; SOUZA, P. C. S. e.
Afiliação: | ADELMAR GOMES BANDEIRA, INPA; JOAQUIM IVANIR GOMES, CPATU; PEDRO LUIZ BRAGA LISBOA, MPEG; PAULO CELSO SILVA E SOUZA, MUSEU ÂNGELO MOREIRA DA COSTA LIMA.
Título: | Insetos pragas de madeiras de edificações em Belém - Pará.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1989.
Páginas: | 25 p.
Descrição Física: | il.
Série: | (EMBRAPA-CPATU. Boletim de pesquisa, 101).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi efetuado um censo de cupins (Isoptera) e besouros (Coleptera) de madeira em todos os bairros de Belém, como o propósito de identificar esses organismos e as madeiras deterioradas. Com relação aos cupins, foram identificados os seguintes gêneros: Cryptotermes e Glyptotermes (familia Kalotermitidae), Heterotermes e Rhinotermes (família Rhinotermitidae), Microcerotermes e Nasutitermes (família Termitidae). Com relação aos besouros, foram identificados os gêneros Mithea e Lyctus (familia Lyctidae); Tribolium e Alphitobius (família Tenebrionidae). Esses dois últimos gêneros comumente estavam associados a espécie Mimthea rugicollis. As madeiras que apresentaram deterioração pelos cupins e besouros foram as seguintes: acapu, amapá, andiroba, angelim pedra, cedro, cupiúba, freijó, jutaí, mandioqueiro, macaranduba, marupá, murta, parapará, pau amarelo, quaruba branca, quaruba vermelha, quarubarana, tatapiricica, ucuuba e ucuubarana. A análise dos resíduos produzidos pelos cupins Cryptotermes duddley e pelos colepteros Minthea rugicollis mostrou que no material dos cupins (fezes) encontrou-se 14,11 de celulose bruta e 67,3% de lignina. A ponilha dos besouros continha 44,84% de celulose bruta e 35,24% de lignina. Em Belém, os organismos xilofogos que causam maiores danos as madeiras, por ordem decrescente, são os cupins Nasutitermes cf. comiger, Coptoternes cf. testeceus e o coleóptero Minthea rugicollis.
Palavras-Chave: | Beetle; Belem; Borer; Brasil; Durabilidade; Faeces; Insect; Insetos; Madeiras; Organismo xilófago; Para; Pest; Ponilha; Pragas; Termita; Termite; Xylophagous.
Thesagro: | Besouro; Broca; Cupim; Inseto; Isoptera; Madeira; Praga.
Thesaurus Nal: | Amazonia; Coleoptera; durability; Insecta; pests; wood.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/32005/1/CPATU-BP101.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)

Exemplares:

CPAMN - (1284-1) - EMB - FL - PP - FOL 9599 -  - 0009599 - DIS
AI-SEDE - (30678-1) - EMB - FL - -- - 06136 - CPATU - 06136 - DIS
AI-SEDE - (30678-2) - EMB - FL - PP - 06136 - CPATU - 06136a - DIS
CPAF-AP - (4086-1) - EMB - FL - PP - 03372 -  - 03372 - DIS
CPATU - (10868-1) - UMT - FL - PP - 06735 -  - 06735 - DIS
CNPAB - (34897-1) - EMB - FL - -- - 632.7 -  - 0005015 - DIS
CPAA - (19810-1) - EMB - FL - -- - FOL4834 -  - FOL4834 - DIS
CPAF-RR - (8891-1) - EMB - FL - -- - ENTOMOLOGIA - 025 -  - ENTO - 025 - DIS
CPAF-RO - (1300-1) - EMB - FL - -- - FOL-3603 -  - FOL-3603 - DIS