Data/hora: 05/06/2024 09:18:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/06/2015	
Data da última atualização: 	11/06/2015	
Autoria: 	MÜLLER, M. T.; HASELEIN, C. R.; MELO, R. R. de; STANGERLIN, D. M.	
Título: 	Influência de diferentes combinações de lâminas de Eucalyptus saligna e Pinus taeda em painéis LVL.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 1, p. 153-164, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Investigou-se a influência do posicionamento de lâminas de madeira de Eucalyptus saligna e Pinus taeda nas camadas de painéis Laminated Veneer Lumber (LVL). As composições foram manufaturadas em seis diferentes combinações de cinco lâminas de 3,2 mm de espessura, coladas com adesivo fenol-formaldeído, resultando em tratamentos compostos de madeira de uma mesma espécie e outros com mistura de madeira das duas espécies. A avaliação dos arranjos propostos foi realizada mediante a caracterização de propriedades físicas (teor de umidade e massa específica) e mecânicas (módulo de elasticidade ? MOE e módulo de ruptura ? MOR), estas verificadas em ensaios de flexão estática flatwise e edgewise. Os resultados obtidos indicaram que, na maior parte das vezes, as diferentes posições das lâminas de maior massa específica (nas camadas externas, intermediárias e de miolo) influenciaram as propriedades mecânicas dos painéis. A influência constatada mostrou-se variada para MOE e MOR, em especial quando comparados valores para os ensaios flatwise e edgewise. Em determinadas posições, nas camadas das composições LVL, a presença de lâminas de eucalipto resultou em aumentos de rigidez e resistência. Contudo, os tratamentos constituídos por lâminas intercaladas de eucalipto e pinus mostraram interessantes performances para uso estrutural, tanto em flatwise quanto em edgewise, por apresentarem valores de MOE e de MOR que permitem distingui-los como de 1ª classe, segundo o documento técnico norte-americano APA/EWS PRL?501 (2001).	
Palavras-Chave: 	Fenol formaldeído; Painel de lâmina de madeira.	
Thesaurus Nal: 	laminated veneer lumber.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53816-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS