Data/hora: 06/06/2024 05:34:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	01/02/2010	
Data da última atualização: 	15/06/2018	
Autoria: 	CORRADINI, E.; ROSA, M. de F.; MACEDO, B. P. de; PALADIN, P. D.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	Elisângela Corradini, Bolsista de pós-doutorado, CNPDIA; MORSYLEIDE DE FREITAS ROSA, CNPAT; Bruno Pereira Macedo, UFSCAR; Priscila Danielle Paladin, UFSCAR; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA.	
Título: 	Composição química, propriedades mecânicas e térmicas da fibra de frutos de cultivares de coco verde.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 31, n. 3, p. 837-846, 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O consumo da água de coco verde, in natura ou industrializada, vem gerando um grande problema ambiental, devido ao destino final da casca dos frutos. Aproximadamente 85% do peso bruto do coco verde é constituído pelas cascas, que são acumuladas em lixões ou às margens de estradas. Como a minimização da geração desse resíduo implicaria a redução da atividade produtiva associada, o seu aproveitamento torna-se uma necessidade. Neste sentido, este estudo teve como objetivo investigar as características da fibra de coco verde de diversos cultivares em função do ponto de colheita dos frutos, na composição química, nas propriedades mecânicas e térmicas, como forma de contribuir para avaliar seu potencial de aplicação na elaboração de novos materiais. Os resultados mostraram que a variação da composição química em função da cultivar de coco verde foi na faixa de 37,2 ± 0,8% a 43,9±0,7% e de 31,5±0,1% a 37,4±0,5% para os teores de lignina e celulose, respectivamente. A composição química não variou significativamente em função do ponto de maturação para a fibra da cultivar Anão-Verde-de-Jiqui (AVeJ). A fibra de cultivares de coco verde e AVeJ em diferentes pontos de maturação apresentaram propriedades térmicas e mecânicas semelhantes, as quais são próximas das propriedades das fibras de coco maduro, demonstrando, portanto, um potencial equivalente para serem utilizadas como reforço em matrizes poliméricas.	
Palavras-Chave: 	Caracterização de frutos; Fibras de coco verde; Ponto de maturação.	
Thesagro: 	Cocos Nucifera.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPAT-2010/11725/1/PA09031.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (11725-1) - UPC - AP - PP - SP 04885 -  - 2009.04885 - DIS
CNPMF - (27953-1) - ADC - AP - PP -  -  -  - DIS