Data/hora: 01/06/2024 01:24:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	28/05/2019	
Data da última atualização: 	28/05/2019	
Autoria: 	MACHADO, Y. de L.; RODRIGUES, H.; BEZERRA, R. de A.; MAZZETTO, S. E.; RIOS, M. A. de S.	
Afiliação: 	Yguatyara de Luna Machado, Universidade Federal do Ceará - UFC/Grupo de Inovações Tecnológicas e Especialidades Químicas; Handerson Rodrigues, Universidade Federal do Ceará - UFC/Laboratório de Vibrações Mecânicas; Roberto de Araújo Bezerra, Universidade Federal do Ceará - UFC/Laboratório de Vibrações Mecânicas; Selma Elaine Mazzetto, Universidade Federal do Ceará - UFC/Laboratório de Produtos e Tecnologia em Processos; Maria Alexsandra de Sousa Rios, Universidade Federal do Ceará - UFC/Grupo de Inovações Tecnológicas e Especialidades Químicas.	
Título: 	Performance de óleos naftênicos: estabilidade térmica e lubricidade.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 36, n. 1, e26389, jan./abr. 2019	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Performance of naphthenic oils: thermal stability and lubricity.	
Conteúdo: 	Os óleos minerais são constituídos de moléculas orgânicas que apresentam um processo de degradação termo-oxidativa complexo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a cinética de degradação térmica dos óleos naftênicos NH10, NH20 e NH140, por meio de termogravimetria, e analisar a lubricidade dos óleos NH20 e NH140, por meio de um sistema mecânico com engrenagens (teste de bancada). Os parâmetros energia de ativação e resistência térmica foram determinados com as metodologias descritas nas normas ASTM E1641&#8722;16 e ASTM E1877?17. Os resultados indicaram a maior estabilidade térmica para o NH10, o que pode ser confirmado pela resistência térmica (220,93 °C) e pela energia de ativação (92,974 kJ mol-1), cujos valores são superiores aos dos óleos NH20 (187,06 °C, 42,856 kJ mol-1) e NH140 (133,53 °C, 45,282 kJ mol-1). Nos ensaios de lubricidade do NH20 (base para lubrificantes) e NH140 (base para graxas), analisaram-se os parâmetros valor de root mean square (RMS), fator de crista e fator K. Os resultados quanto ao fator K mostram que o valor obtido para o sistema de engrenagens sem lubrificação (187,75) foi maior do que o obtido para o sistema lubrificado com NH20 (185,16) e NH140 (28,88), e esses valores são consistentes com ensaios de desempenho de lubrificantes.	
Palavras-Chave: 	Cinética de degradação; Energia de ativação; Termogravimetria.	
Thesagro: 	Lubrificante.	
Thesaurus Nal: 	Activation energy; Lubricants; Thermogravimetry.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/197802/1/Performance-de-oleos-naftenicos.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (63827-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS