Data/hora: 04/06/2024 13:22:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/08/2016	
Data da última atualização: 	08/08/2016	
Autoria: 	DONATO, D. B.; SILVA, C. M. S. da; MAGALHÃES, M. A. de; ARAÚJO JÚNIOR, C. A.; CARNEIRO, A. C. O.; VITAL, B. R.	
Título: 	Propriedades de briquetes obtidos de finos de carvão vegetal.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência da Madeira, Pelotas, v. 6, n. 2, p. 107-111, Ago. 2015.	
DOI: 	10.12953/2177-6830/rcm.v6n2p107-111	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi avaliar algumas propriedades físico-químicas e mecânicas dos briquetes produzidos a partir de finos de carvão vegetal e diferentes aglutinantes, farinha de trigo, silicato e melaço de soja. A mistura entre os finos de carvão, água e aglutinante foi realizada com o auxílio de uma betoneira. Ao final da homogeneização, essa mistura foi colocada em uma briquetadeira. A análise química imediata e a densidade aparente dos briquetes foram determinadas. Além disso, estimou- se o poder calorífico útil e a densidade energética de cada tratamento. A resistência à compressão dos briquetes quando submetidos a um determinado esforço foi determinada em uma máquina universal de ensaios. Observou-se que os briquetes produzidos com o aglutinante de silicato apresentaram um maior teor de cinzas que os demais. O poder calorífico superior dos briquetes variou significativamente em função dos tratamentos. O maior valor obtido foi 6944,5 kcal/kg para o briquete com melaço de soja. A resistência à compressão dos briquetes produzidos com o melaço de soja e com farinha de trigo não diferiram significativamente entre si. Contudo, os briquetes produzidos com o silicato tiveram uma menor resistência a compressão (0,39 Kgf/cm²). Os briquetes produzidos com todos os aglutinantes testados nesse estudo são recomendados como fonte energética em usos domésticos e comerciais.	
Palavras-Chave: 	Aglutinantes; Binders; Briquetter.	
Thesagro: 	Briquete; Carvão vegetal.	
Thesaurus Nal: 	Charcoal.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55181-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS