Data/hora: 06/06/2024 15:34:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	02/03/2009	
Data da última atualização: 	27/11/2009	
Autoria: 	GUIOTOKU, M.; MAGALHÃES, W. L. E.	
Afiliação: 	Marcela Guiotoku, Embrapa Florestas; Washington Luis Esteves Magalhães, Embrapa Florestas.	
Título: 	Nanoestruturas de carbono a partir da celulose.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: EVENTO DE INICIATIVAS E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA EMBRAPA FLORESTAS, 3., 2008, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2008.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	EVIMAT. Resumo.	
Conteúdo: 	Desde a descoberta, em 1991, dos nanotubos de carbono, os materiais
nanoestruturados têm sido extensivamente investigados para aplicações em
diversas áreas como engenharia de materiais, biotecnologia, eletro-eletrônica, setor
aeroespacial e automobilístico, entre tantos outros. O grande diferencial dos
materiais nanoestruturados é potencializar as propriedades físicas e químicas dos
materiais já existentes, o que proporciona grande interesse para futuras aplicações
tecnológicas. Este trabalho demonstra a possibilidade de obtenção de
nanoestruturas de carbono a partir da pirólise, de microfibrilas de celulose. As
microfibrilas foram obtidas após tratamento químico e físico (super refinamento em
moinho), de acordo com procedimento para obtenção de fibras celulósicas para
fabricação de papel kraft. As microfibrilas refinadas foram secas e compactadas na
forma de pastilhas finas para facilitar seu manuseio e pirolisadas durante quatro
horas em atmosfera inerte (N2). O material pirolisado obtido foi pulverizado e
posteriormente analisado por microscopia eletrônica de varredura (MEV), o que
possibilitou confirmar a presença de estruturas submicrométricas e nanométricas de
carbono. A área de superfície específica dessas estruturas foi obtida pelas isotermas
de adsorção de nitrogênio através do método BET (Brunnauer, Emmett e Teller).	
Palavras-Chave: 	Microfibrila; Nanotecnologia; Pirólise.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (44548-1) - UMT - PL - -- - CD0314 -  -  - DIS