Data/hora: 22/06/2024 08:50:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	29/11/2016	
Data da última atualização: 	01/12/2016	
Autoria: 	SILVA, C. C. A. da; MARTINS, E. de S.; MALAQUIAS, J. V.	
Afiliação: 	EDER DE SOUZA MARTINS, CPAC; JUACI VITORIA MALAQUIAS, CPAC.	
Título: 	Avaliação da liberação de potássio de rochas silicáticas por extrações sucessivas com solução de ácido cítrico.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA CERRADOS. Jovens talentos 2016: resumos. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2016. 99 p.	
Páginas: 	p. 28	
Série: 	(Embrapa Cerrados. Documentos, 334).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Comissão organizadora: SOUZA, K. W. de; FALEIRO, A. S. G.; SALGUES, A. L. M.; ALONSO, A. M.; CARVALHO, A. M. de; LOBATO, B. R.; CRUZ, C. V.; SOUSA, E. dos S.; PELEGRINELLI, F.; SOARES, J. P. G.; LIMA, J. E. F. W.; ARBUES, J. F. de O.; CONCEIÇÃO, L. D. H. C. S. da; NOGUEIRA, M. E.	
Conteúdo: 	Avaliação da Liberação de Potássio
de Rochas Silicáticas por Extrações
Sucessivas com Solução de Ácido
Cítrico
Carla Cristina Alves da Silva1; Éder de Souza Martins2;
Juaci Vitoria Malaquias2
(
1Universidade de Brasília; 2Embrapa Cerrados)
O objetivo deste trabalho foi simular o processo de biointemperismo
de agromineral silicático por extrações sucessivas de ácido cítrico in
vitro. A rocha testada foi biotita xisto (Goiás) moída (<2 mm), com
3,21% de K2O. Nas extrações, utilizou-se seis tubos de polietileno
que receberam 0,4 g de biotita xisto cada e 40 mL de solução de
2% de ácido cítrico mono hidratado. Os tubos foram agitados por 20
minutos e centrifugados por 10 minutos. Do sobrenadante, foram
separados 35 mL para análise e o remanescente submetido a nova
extração, totalizando 20 extrações. As amostras foram analisadas
por fotômetro de chama. A maior quantidade de potássio foi liberada
nas primeiras extrações, do total de K da rocha 30% foi liberado até
a quinta extração. A quantidade de potássio liberada reduziu a cada
extração, verificando que o tempo de contato do pó de rocha com a
solução extratora interfere na quantidade extraída. O método mostrouse
eficiente na simulação do biointemperismo da biotita.
Termos para indexação: rochagem, agromineral silicático, ácido
orgânico, extrações sucessivas.
Fontes de financiamento: não há.	
Palavras-Chave: 	Agromineral silicático; Extrações sucessivas; Rochagem.	
Thesagro: 	Ácido Orgânico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (35626-1) - UPE - PL - PP - 001.4 - E56 - 2016.082 - DIS