Data/hora: 24/09/2024 12:29:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	20/11/2018	
Data da última atualização: 	20/11/2018	
Autoria: 	MATOS, M. de; CADEMARTORI, P. H. G. de; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	Mailson de Matos, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, UFPR; Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Produção de carvão ativado a partir do carvão vegetal de pirólise rápida.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL, 51.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PESQUISA EM CELULOSE E PAPEL, 10., 2018, São Paulo. Trabalhos completos para download. [S.l.]: ABTCP: RIADICYP, 2018.	
Páginas: 	6 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A conversão termoquímica da biomassa lignocelulósica por pirólise rápida tornou-se uma alternativa interessante para a produção de produtos de maior valor agregado, como o bio-óleo. Essa alternativa, por exemplo, pode aumentar ainda mais a eficiência de indústrias de papel e celulose bem consolidadas, contribuindo para a autossuficiência energética. Além do bio-óleo, o processo de pirólise rápida resulta em muitos subprodutos com alto impacto econômico e ambiental. O carvão vegetal de pirólise é um desses subprodutos e pode ser ativado por métodos físicos e químicos para uso no tratamento de água e remediação ambiental. Este estudo investiga a ativação do carvão obtido a partir da pirólise rápida de resíduos da madeira de eucalipto. O carvão foi coletado de uma planta piloto de pirólise rápida e então ativado quimicamente, com ácido fosfórico e hidróxido de sódio, a 400, 550 e 700 °C por 60 minutos. O carvão ativado foi caracterizado pelo rendimento do produto, análise imediata e área superficial. As ativações com ácido foram mais eficientes que as rotas com base. O teor de carbono fixo aumentou após a ativação. Por outro lado, a matéria volátil diminuiu. A área superficial aumentou de 11 m²/g (carvão não tratado) para 760-1140 m²/g (ativação com H3P04) e para 100-420 m²/g (ativação com NaOH), confirmando o aumento da porosidade, principalmente no carvão ativado por H3P04 a 700 °C. Em suma, os resultados encontrados mostram uma alternativa para produzir um material de alto valor agregado a partir de um subproduto de pirólise rápida, incentivando a exploração da conversão termoquímica da biomassa lignocelulósica.	
Palavras-Chave: 	Área de superfície; Ativação de Carvão; Biorrefinaria; Conversão termoquímica.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56565-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS