Data/hora: 16/06/2024 04:17:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	MALMONGE, L. F.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	USP-IQSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Efeito da temperatura em blendas de poli(o-metoxianilina) e poli(fluoreto de vinilideno).	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 19.; SIMPOSIO NACIONAL DE QUIMICA INORGANICA, 8., maio 1996, Pocos de Caldas, MG. Livro de resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Quimica, 1996.	
Páginas: 	Ref.QM-041.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Varias propriedades de interesse industrial dos polimeros condutores podem ser significativamente melhoradas pela preparacao de blendas destes polimeros com polimeros convencionais. Um bom exemplo sao as blendas de polianilinas, que permitem a combinacao da condutividade eletrica das polianilinas com as propriedades mecanicas e processabilidade de inumeros polimeros convencionais. Isto aumenta em muito o potencial tecnologico destes materiais para varias aplicacoes. Neste trabalho investigamos os efeitos da temperatura e tempo de evaporacao do solvente e da temperatura e tempo de tratamento termico de filmes das blendas na condutividade eletrica e estrutura destes. As blendas de poli(fluoreto de vinilideno) - PVDF e poli(o-metoxianilina) - POMA, foram preparadas por solucao na forma de filmes em condicoes otimizadas de temperatura e solvente em diferentes composicoes e dopadas com varios acidos (TFA - acido trifluoracetico, TSA - acido tolueno sulfonico e MSA - acido metano sulfonico), antes ou apos feito o filme. Os resultados mostraram que os maiores valores de condutividade eletrica foram obtidos para as blendas dopadas com TSA (10E-2 S/cm para PVDF/POMA - 75/25). Alem disso, esta blenda apresentou uma maior estabilidade da condutividade eletrica em funcao do tempo e da temperatura de tratamento termico. A condutividade desta blenda se manteve praticamente constante na faixa de 10E-3 a 10E-4 S/cm nas temperaturas de 70 e 90 graus Celsius durante longos tempos de tratamento (500h).	
Palavras-Chave: 	Blendas; Blends; Conductor polymers; Polianilinas; Polianilines; Polimeros condutores.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5518-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00111 -  - 1996.00111 - DIS