Data/hora: 22/09/2024 19:19:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Roraima; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	29/11/1993	
Data da última atualização: 	19/08/2020	
Autoria: 	WISNIEWSKI, A.; MELO, C. F. M. de.	
Afiliação: 	ALSONSO WISNIEWSKI, FCAP; CELIO FRANCISCO MARQUES DE MELO, CPATU.	
Título: 	Borrachas naturais brasileiras. VII. Borracha de micrandra.	
Ano de publicação: 	1987	
Fonte/Imprenta: 	Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1987.	
Páginas: 	21 p.	
Descrição Física: 	il.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATU. Documentos, 44).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	São estudadas borrachas de espécies do gênero Micrandra família Euphorbiaceae, sob o aspecto tecnológico de aplicação industrial. Ainda que no período áureo do ciclo do extrativismo da borracha fosse comercializado um tipo de borracha produzido no Vale do Orinoco oriundo da espécie Micrandra minor, a borracha de Micrandra em nenhum momento assumiu maior importância sócio-econômica. O cultivo racional de espécies desse gênero para produzir borracha economicamente não apresenta perspectiva promissora devido a estrutura dos seus laticíferos não articulados que parece não permitir sangrias frequentes e sistemática prejudicando assim,a produtividade. O latex da espécie Micrandra siphonioides Benth. se apresenta de coloração branca e altamente visçoso. A diferença TSDRC e de 7,9%, indicando a presença de constituintes não borracha solúveis em percentual bem mais elevado do que no latex de Hevea. O látex de Micrandra pode ser coagulado por meio de ácidos na forma convencional. A borracha de Micrandra apresenta baixo teor de extrato acetônico (menos de 6%), baixos teores de nitrogênio amonial e elevado percentual de hidrocarboneto isoprênico. O tipo cernambi, como toda borracha maturada, apresenta características de cura ultra-acelerada com tendência a reversao nos tempos de vulcanizacao excessiva. Nos vulcanizados, arigidez dessa borracha e elevada, mais do que a de uma amostra de Acre Fina tomada como padrão de referência.	
Palavras-Chave: 	Borracha natural; Brasil; Elastomer; Elastomero; Elastomers; Fonte não convencional de borracha natural; Lacticiferous jplants; Lacticiferous plant; Micrandra; Micrandra siphonioides; Natural rubber; Non conventional source of natural rubber; Planta laticifera; Rio Amazonas; Vale do Orinoco.	
Thesagro: 	Borracha; Latex; Química.	
Thesaurus Nal: 	Amazonia; rubber.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58398/1/DOCUMENTOS-44-CPATU.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPAMN - (6066-1) - EMB - FL - PP - FOL 9556 -  - FOL 9556 - DIS
AI-SEDE - (31370-1) - EMB - FL - -- - 06684 - CPATU - 06684 - DIS
AI-SEDE - (31370-2) - EMB - FL - -- - 06684 - CPATU - 06684 - DIS
CPAF-AP - (4609-1) - EMB - FL - PP - 01315 -  - 01315 - DIS
CPATU - (11100-1) - UMT - FL - PP - 06968 -  - 06968 - DIS
CPAA - (9209-1) - EMB - FL - -- - FOL0165 -  - FOL0165 - DIS
CPAF-RR - (8455-1) - EMB - FL - -- - BORRACHA - 006 -  - BORR - 006 - DIS