Data/hora: 21/06/2024 11:11:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Acre; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Instrumentação; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Pantanal; Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	29/11/1993	
Data da última atualização: 	19/08/2020	
Autoria: 	WISNIEWSKI, A.; MELO, C. F. M. de.	
Afiliação: 	ALFONSO WISNIEWSKI, FCAP; CELIO FRANCISCO MARQUES DE MELO, CPATU.	
Título: 	Borrachas naturais brasileiras III. Borracha de mangabeira.	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1982.	
Páginas: 	59 p.	
Descrição Física: 	il.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATU. Documentos, 8).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) já fora objeto de intensa exploração no periodo aureo do cilo economico da borracha extrativa e durante a Segunda Guerra Mundial. Latex de densidade bastante semelhante ao de Hevea apresenta pH alcalino longo ao fluir da árvore (pH 7,12), acidificando-se, a seguir, ate alcançar niveis abaixo de pH 4. Conserva-se fluido sem adição de preservativos, entretanto, sua estabilidade mecânica e baixa. Transformando em meio esteril, por adição de 0,3% de amonia e 0,3% de pentaclorofenato de sodio, crema por ação da hemocelulose (po de jutai) e da goma adragante dando um creme en torno de 52% de concentração com um eficiência de separação acima de 97%. O latex de mangabeira pode ser coagulado por meio de acidos entre os quais os acidos cloridrico, sulfurico e acetico e, ainda, por ação de soluções de cloreto de sodio e de alumen. O melhor coagulante, todavia, e o acido cloridrico na proporção de 1% do acido concentrado (D = 1,19) em diluição a 3% sobre a borracha seca a coagular. A borracha de mangabeira e mole, destituida de nervo, muito plastica (plasticidade Wallace 32) de elevado PRI (82) e baixo teor de nitrogênio e cinzas. E borracha altamente resinosa (em torno de 12%) podendo, entretanto, encontrar-se amostras com extrato acetonico em torno de 7%. Quando vulcanizada pela formula ACS-II com 4% de acido estearico, a borracha de mangabeira apresenta valores de carga de ruptura cerca de 20% inferiores aos das borrachas de Hevea, baixos modulos de elasticidade, elevados valores de alongamento final, baixo valor de rigidez e ainda baixos valores de deformação permanente, o que permite antecipar tratar-se de borracha de cura lenta e de boas características de resistência.	
Palavras-Chave: 	Analysis; Borracha natural; Brasil; CoagulationBrasil; Exportation; Extracao do latex; Latex extraction; Mangabeira; Natural rubber; Production; Tecnology; Yield.	
Thesagro: 	Análise; Borracha; Coagulação; Exportação; Hancornia Speciosa; Latex; Produção; Produtividade; Tecnologia.	
Thesaurus Nal: 	coagulation; technology.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/55272/1/cpatu-doc-8.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9514-1) - ADD - LV - -- - 678.64 - W815b - 2006.00080 - DIS
CPAMN - (12189-1) - EMB - LV - PP - 678.64 - W715b - 2007.00086 - DIS
AI-SEDE - (31403-1) - EMB - LV - -- - CPATU - W715b - 2005.00419 - DIS
AI-SEDE - (31403-2) - EMB - LV - -- - CPATU - W715b - 2005.00420 - DIS
CPATSA - (16434-1) - EMB - LV - PP - 678.64 - W815b - 1983.00698 - DIS
CPAF-AP - (10017-1) - EMB - LV - PP - 678.64 - W815b - 1983.00050 - DIS
CPATU - (17624-1) - UMT - LV - PP - 678.64 - W715b - 1992.00703 - DIS
CPAF-AC - (13968-1) - EMB - LV - -- - 678.63 - W815b - 2006.01431 - DIS
CPAP - (45101-1) - EMB - LV - -- - 678.64 - W815b - 1990.00107 - DIS