Data/hora: 23/06/2024 17:48:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/02/2017	
Data da última atualização: 	17/02/2017	
Autoria: 	GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; XAVIER, M. M.; SANTOS, T. S.; PROTÁSIO, T. de P.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.	
Título: 	Inclusão de resíduo da cultura de sorgo em painéis aglomerados de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 435-442, out./dez. 2016.	
DOI: 	10.4336/2016.pfb.36.88.1036	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar as qualidades físico-mecânicas de chapas aglomeradas de eucalipto produzidas com diferentes quantidades de resíduos da cultura de sorgo. Os painéis foram produzidos com 0, 15, 30 e 45% de bagaço do sorgo e 12% do adesivo uréia-formaldeído. O ciclo de prensagem utilizado foi: pressão de 4,0MPa temperatura de 180 ºC por 20 min. A qualidade das chapas foi avaliada por ensaios físico-mecânicos. Pelas avaliações físicas, todas as propriedades atenderam à norma CS 236-66, sendo que a cada 1% de sorgo acrescentado nos painéis, houve um aumento de 1,4 e 1,6% na absorção de água, a 2 e 24 h de imersão, respectivamente. Para inchamento em espessura, após 2 e 24 h de imersão, não houve efeito significativo com o aumento na porcentagem de sorgo, porém apresentaram valor médio de IE24h apenas de 1,13% acima do exigido pela norma CS 236-66, que é 30%. Em relação às propriedades mecânicas, pode-se constatar que o máximo de sorgo inserido nos painéis, para atendimento a norma CS 236-66, foi de 13%.	
Palavras-Chave: 	Agricultural waste; Lignocelulose.	
Thesagro: 	Propriedade Mecânica; Resíduo Agrícola.	
Thesaurus Nal: 	lignocellulose; mechanical properties.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155746/1/Inclusao-de-residuo-da-cultura.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55611-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS