Data/hora: 20/06/2024 11:32:07

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 09/08/2016
Data da última atualização: | 10/08/2016
Autoria: | ELEOTÉRIO, J. R.; HORNBURG, K. F.; REICHERT, D.; BAGATTOLI, T. R.; MENEGHELLI, I.
Título: | Efeito da espécie e da condição de secagem na formação de defeitos na madeira serrada de eucalipto.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 101, p. 41-47, mar. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho objetivou avaliar o efeito da condição de umidade em três níveis: 1. Úmida, 2. Seca em escala piloto, a taxas moderadas e 3. Seca em escala industrial, a taxas severas; na intensidade de defeitos na madeira serrada de cinco espécies e de um híbrido de eucalipto. Os defeitos encurvamento, arqueamento, rachaduras de topo, encanoamento e torcimento foram medidos antes e após a secagem. O encurvamento diminuiu com a secagem, principalmente quando seco a taxas severas. O efeito da secagem na intensidade de arqueamento variou em razão da espécie, sendo que médias similares ou inferiores do defeito foram obtidas com secagem a taxas severas. Com exceção de Eucalyptus grandis, quando seco a taxas severas, não houve alteração da intensidade média de rachaduras da madeira seca quando comparada com a da madeira úmida. As menores intensidades de encanoamento foram obtidas quando secas a taxas moderadas, exceto para a madeira de Eucalyptus grandis. Já para torcimento, as menores intensidades do defeito foram obtidas quando secas a taxas severas, exceto para o híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla. Uma parcela considerável dos defeitos ocorre na madeira úmida, provavelmente devido à relação com as tensões de crescimento, podendo ser revertida na secagem, mesmo com taxas severas.
Palavras-Chave: | Condição de umidade; Drying rate; Empenamento; End splitting; Eucalypt; Moisture condition; Rachadura; Taxa de secagem; Warping.
Thesagro: | Eucalipto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55192-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS