Data/hora: 09/06/2024 19:06:27

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 10/03/2015
Data da última atualização: | 08/06/2015
Autoria: | MOTTA, J. P.; OLIVEIRA, J. T. da S.; PAES, J. B.; ALVES, R. C.; VIDAURRE, G. B.
Título: | Avaliação da resistência ao cisalhamento de juntas coladas com madeira de teca (Tectona grandis).
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 104, p. 615-621, dez. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou avaliar a resistência ao cisalhamento na linha de cola da madeira de teca (Tectona grandis) para a produção de painéis de madeira colada. Foram empregadas cinco árvores com 15 anos de idade, diâmetro à altura do peito de 28,0 cm, provenientes de plantio da Empresa Florestal Celulose Nipo Brasileira - CENIBRA S.A., localizada no município de Belo Oriente, Estado de Minas Gerais. De cada árvore foram obtidas duas toras de 3,0 m de comprimento. As toras foram transformadas em tábuas de 3,0 cm de espessura. Depois de secas ao ar livre, foi selecionada uma tábua tangencial originada da primeira tora de cada árvore. As tábuas foram desdobradas em amostras de 2,4 x 7,0 x 30,0 cm (espessura x largura x comprimento) e climatizadas a 15% de umidade.  As dimensões das amostras foram ajustadas para 2,0 x 6,5 x 30,0 cm e na colagem foram empregados os adesivos Cascophen RS-216-M, resorcinol formaldeído, Cascamite PL-2030, ureia formaldeído, ambos termofixos e dois termoplásticos à base de acetato de polivinílico, o Cascorez 2500 e Cascorez 2590. Foi determinada a resistência ao cisalhamento por compressão na linha de cola e a falha na madeira. O maior valor de resistência na linha de cola foi obtido para o Cascorez 2590, seguido do Cascorez 2500, sendo superiores à resistência ao cisalhamento da madeira. Para a falha na madeira o menor valor foi obtido para o Cascorez 2500. Os resultados estão de acordo com as especificações internacionais para utilizações estruturais, sendo os adesivos testados indicados para a colagem da madeira de teca estudada.
Palavras-Chave: | Adesivo termofixo; Adesivo termoplástico; Colagem da madeira; Resistência da linha de cola.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)

Exemplares:

CNPF - (53495-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPF - (53670-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS