Data/hora: 05/06/2024 09:19:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/01/2016	
Data da última atualização: 	07/01/2016	
Autoria: 	NOBRE, J. R. C.; CASTRO, J. P.; BIANCHI, M. C.; BORGES, W. M. da S.; TRUGILHO, P. F.; MOULIN, J. C.; NAPOL, A.	
Título: 	Caracterização do carvão ativado produzido a partir de serragens de maçaranduba.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 693-702, set. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou avaliar as características do carvão ativado (CA) produzido a partir de resíduos da indústria madeireira da Amazônia. Resíduos de madeira da maçaranduba [ Manilkara huberi (Ducke) Chevalier] foram coletados, caracterizados quimicamente (ABNT-NBR14853, NBR7989 e NBR13999), transformados em carvão ativado via processo de carbonização (500°C, 1,65°C.min-1, por 30 min) e ativados via processo físico (850°C, 10°C.min-1, por 60 min) com CO2 (150ml. min-1) e, em seguida, caracterizados as propriedades adsorventes dos CA pelo método BET, química da superfície,  isotermas e cinéticas de adsorção (azul de metileno e fenol). Os resultados demonstraram que o CA preparado têm microporosidade elevada, apresenta certa quantidade de mesoporos e área superficial de 697,30 m².g-1; o CA possui alta capacidade de adsorção em relação às isotermas de azul de metileno (acima de 900 mg.g-1) e fenol (acima de 250 mg.g-1). A espécie possui potencial bastante promissor para utilização na produção de carvão ativado de alto valor agregado. Estudos complementares devem ser realizados sobre os parâmetros de carbonização e de ativação a fim de otimizar a produção e qualidade do carvão ativado.	
Palavras-Chave: 	Carvão ativado.	
Thesagro: 	Adsorção; Manilkara Huberi; Resíduo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54678-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS